# 监 理 实 施 细 则

（ 安置房质量通病防治）

编 制 ：

（ 专 业 监 理 工 程 师 ）

审 批 ：

（ 总 监 理 工 程 师 ）

咨 询 监 理 有 限 公 司

年  月

监理文件（规划、细则）报审表

编号 ：

| 工程名称 | 安置房项目 | 编写人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理细则内容简介： 安置房项目 工程 监理细则依据监理规划、建筑工程质量管理例、施工图设计文件、委托监理合同及相关规定编制完成。 附： 安置房项目 工程 监理细则 专业监理工程师（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审核意见： 项目监理机构（盖章） 程咨询监理有限公司 总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大分部分项监理实施细则）： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

监理规划（细则）交底记录

工程名称： 安置房项目	编号：

| 交底人 |  | 交底日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |
| 工程部位 |  |  |  |
| 交底内容 | 1、混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作台班至少检查两次，并做好记录。混凝土在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌，坍落度损失不能满足施工要求，可加原水灰比的水泥浆或二次加减水剂，但混凝土二次搅拌时严禁加水。 2、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。底板、顶板不宜留施工缝，墙体不宜留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙交接处，应留在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上。 3、防水卷材施工前，应先涂刷基层处理剂；若基面潮湿，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 4、地下室侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材，应采用满粘法施工；防水涂料应薄涂多遍成活。 5、地下室四周回填土施工过程不得损坏柔性防水层及保护层； |  |  |
| 施工单位负责人 |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |
| 交底时间 |  |  |  |

一、建筑工程简况：

1、工程位置

本工程位于	。拟建场地周围以市政道路、规划道路为主。

2、参建单位

建设单位：设计单位：勘查单位：监理单位：监测单位：施工单位：

## 3、项目概况

本项目拟建包括 5 幢 13 层的高层住宅、1 幢 11 层的高层住宅、1 幢电业站、一个地下 1层的地下车库等。项目用地面积为 39172 平方米，总建筑面积 41567.48 平方米，其中地上建筑面 34665.24 平方米，地下建筑面积 6902.24 平方米。

| 单位工程 | 建筑类 型 | 结构类型 | 层数 | 高度（M） | 地上面 积 | 地下面 积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 地上 13 层、地下 1 层 | 38.80 | 6359.2 | 138.04 |
| 2#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 地上 13 层、地下 1 层 | 38.80 | 6359.2 | / |
| 3#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 地上 13 层、地下 1 层 | 38.80 | 6352.91 | 138.04 |
| 13#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 地上 13 层、地下 1 层 | 38.80 | 6359.2 | / |
| 14#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 地上 11 层、地下 1 层 | 33.10 | 2703.34 | 69.02 |
| 15#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 地上 13 层、地下 1 层 | 38.80 | 6359.2 | 138.04 |
| H02 电业站 | 其他 | 框架 | 地上 1 层 | 6.70 | 137.2 | / |
| 02 地下车库 | 其他 | 框架 | 地下 1 层 | / | / | 6419.1 |
| 02 地库出入口 1 | 其他 | 框架 | 地上 1 层 | 3.71 | 19.2 | / |
| 02 地库出入口 2 | 其他 | 框架 | 地上 1 层 | 3.71 | 15.79 | / |
| 围墙 | 其他 | 砌体 | / | 2.20 | / | / |

# 二、监理工作依据

1、设计图纸和设计文件。

2、施工合同、监理合同和有关合同文件。

3、图集及地方现行建设法规、规范标准等文件：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

- 《砌体工程质量验收规范》GB50203-2011

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

- 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

- 《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2011

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《智能工程施工质量验收规范》GB50339-2013

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011

- 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2012

- 《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014

- 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

建筑工程开工

审核施工单位住宅工程质量通病控制方案和施工措施

三、施工质量监理控制程序：

设计交底及图纸会

按已审核的住宅工程质量通病控制方案和施工措施

施工各阶段质量通病检查和验收

监理单位编制含住宅工程质量通病控制标准《监理规划》和

《监理细则》

住宅工程质量通病专项验收

四、工程质量通病控制要点和措施

（一）地下防水工程通病控制措施防水混凝土结构裂缝、渗漏控制：

1、浇筑混凝土前，应考虑混凝土内外温差的影响，采取适当的措施。

2、混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得接触模板。用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊方形止水环。拆模后，将留下的凹槽用密封材料封堵密实，用聚合物水泥砂浆抹平，并在迎水面涂刷防水涂料。

3、混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作台班至少检查两次，并做好记录。混凝土在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌，坍落度损失不能满足施工要求，可加原水灰比的水泥浆或二次加减水剂，但混凝土二次搅拌时严禁加水。

4、混凝土采用分层连续浇筑，混凝土分层厚度不得大于 500mm。板面应用平板振动器振捣，排除泌水，进行二次收浆压实。

5、防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不应少于 14d。水平构件表面宜采用覆盖养护方式；竖向构件混凝土带模养护时间不应少于 7d，带模养护结束后继续养护的方式宜采用喷涂养护液方式。

# 变形缝渗漏控制：

1、中埋式止水带应固定牢固，埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。

2、严禁在止水带的中心圆环处穿孔，避免金属类的硬物划破或损伤止水带。

3、橡胶止水带接长时宜采用热压焊接方法。金属止水带接头应采用搭接焊，焊缝严密，拐角处应离开拐角 1m 以外搭接。

# 施工缝渗漏控制：

1、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。底板、顶板不宜留施工缝，墙体不宜留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙交接处，应留在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上。

2、模板支设前，应将施工缝表面松散混凝土、浮浆凿除，并清除杂物，涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料。

3、防水混凝土浇筑前，应再次检查施工缝是否清理干净。水平施工缝处混凝土浇筑时应先铺设 30-50mm 厚的 1:1 水泥砂浆。

4、金属止水带宜折边，连接接头应采用搭接焊、焊缝严密，拐角处应离开拐角 1m 以外

搭接。

# 后浇带渗漏控制：

1、后浇带两侧接缝应符合施工缝处理的相关规定。

2、后浇带混凝土施工前，后浇带部位应采取有效的保护措施，防止落入杂物和损伤外贴止水带。

3、后浇带混凝土养护时间不得少于 28d。

# 柔性防水层空鼓、渗漏控制：

1、基层表面应平整、密实、洁净、干燥，若有污物、油渍等，应洗刷干净、晾干后方可施工。

2、柔性防水层施工期间，地下水位应降至垫层 300mm 以下。

3、防水卷材施工前，应先涂刷基层处理剂；若基面潮湿，应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

4、地下室侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材，应采用满粘法施工；防水涂料应薄涂多遍成活。

4、地下室四周回填土施工过程不得损坏柔性防水层及保护层；

# （二）砌体结构工程控制措施砌体裂缝控制：

- 材料应符合下列规定：

- 砌筑砂浆应采用中、粗砂，严禁使用ft砂、石（屑）粉和海砂。

- 砌筑砂浆宜使用预拌砂浆，预拌砂浆的性能应满足设计和现行标准相关规定。加气混凝土、混凝土小型空心砌块等砌筑砂浆宜使用专用砂浆。

- 蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于 28d，不宜小于 45d；混凝土小型空心砌块的龄期不应小于 28d。

- 施工应符合下列规定：

- 填充墙砌至接近梁底、底板时，留有一定的空隙，填充墙砌筑完并间隔 14d 以后，优先采用水平塞方方法将其塞紧嵌实。

- 框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求，不应折弯压入砖缝。

- 填充墙与框架柱或剪力墙边交接处的竖向灰缝两侧，砌筑时应用抽缝条勒出 15~20mm

深的槽口，在加贴网片前浇水湿润，再用 1:2.5 水泥砂浆嵌实。 4 通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。

- 砌体结构砌筑完成后宜 60d 再抹灰，并不应少于 30d。

- 每天砌筑高度宜控制在 1.5m 或一步脚手架高度内，并应采取严格的防风、防雨措施。

- 严禁在墙体上交叉埋设管线和开凿水平槽；竖向槽必须在砂浆强度达到设计要求后用机械开凿，且在粉刷前加贴抗裂网片等抗裂材料。

- 宽度大于 300mm 的预留洞口应设钢筋混凝土过梁，并且伸入每边墙体的长度不应小于 250mm。

- 应严格控制砌筑时块体材料的含水率。

- 施工洞、脚手眼等洞口补砌时，应将接搓处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨砂浆分次堵砌，迎水面表面采用 1:3 防水砂浆粉刷。孔洞填塞应由专人负责，及时进行隐蔽验收，并做好隐蔽工程验收记录。

# 砌体标高、轴线等尺寸偏差控制：

1、门窗框安装前，应弹出门窗洞中心线，认真复核洞口尺寸，若有偏差，应及时处理。施工预留门窗洞时，应增加装饰面层厚度的尺寸。当门洞两侧地面有高低时，应以高地面为计算高度。

2、装饰施工前，应弹出轴线、标高控制线，并对轴线、标高进行复核，发现超标应及时进行处理。

3、室内尺寸允许偏差应符合下列规定：

- 净高度为±20mm。

- 室内方正与垂直线偏差小于 0.3%，且小于 15mm。

- 楼板水平度为 5mm./2m。

# （三）混凝土结构工程通病控制措施混凝土结构裂缝控制：

- 、材料应符合下列规定：

- 混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂，其减水率不应低于 12%。掺用矿物掺合料的质量符合相关标准规定，掺量根据试验确定。

- 现浇板的混凝土应采用中粗砂。

- 预拌混凝土的含砂率、粗骨料的用量应根据试验确定。

- 预拌混凝土交货时应检查坍落度，坍落度应符合要求。

- 、 施工应符合下列要求：

  - 模板和支撑应编制专项施工方案。根据工期要求，工程应配备足够数量的模板，

确保模板拆除时混凝土强度满足设计和规范要求。

后浇带的模板及支架应独立设置。后浇带的支撑拆除时间应符合设计文件的要求；设计文件无明确要求时，应待后浇带施工完毕且混凝土强度达到设计强度时方可拆除。

  - 应严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。现浇的阳台、雨蓬等悬挑板负弯矩钢筋部位应设置间距不大于 500mm 的钢筋间隔件，在浇筑混凝土时钢筋不应位移。

  - 现浇板内预埋管线必须布置在上、下层钢筋网片之间，交叉布线处应采用线盒，线管的直径应小于 1/3 楼板厚度，若预埋管线上部没有上层钢筋网片，则应沿预埋管线长度方向增设φ6@100、宽度不小于 450mm 的钢筋网片。水管严禁水平埋设在现浇板中。

  - 钢筋混凝土现浇楼（屋）面板浇筑前，必须搭设可靠的施工平台、走道。混凝土浇筑过程中钢筋不应移位、变形。

  - 现浇板浇筑时，在混凝土初凝前宜采用平板振动器进行二次振捣；在混凝土终凝前进行两次压抹，且宜采用机械磨光机抹平

  - 施工缝的位置和处理应严格按设计要求和施工技术方案执行。钢筋混凝土剪力墙水平施工缝下口宜设置预埋工具式螺母等措施，接茬处应平整光滑，不开裂；楼梯梯段施工缝宜设置一块约 200mm 宽的可抽拉式活动模板。

  - 后浇带的位置和处理应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带混凝土宜采用提高一个强度等级的补偿收缩混凝土浇筑，浇筑时，其两侧混凝土龄期不应少于 60d。

  - 混凝土的养护应符合下列要求：

① 应在混凝土浇筑完毕后的 12h 以内对混凝土加以覆盖和保湿养护：

a 根据气候条件，淋水次数应能使混凝土处于湿润状态；养护用水应与拌制用水相同；每次淋水应有书面记录；

b 用塑料布覆盖养护，应将混凝土盖严，并保持塑料布内有凝结水；

c 日平均气温低于 5℃时不应淋水；

d 对不便淋水和覆盖养护的，宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养护，减少混凝土内部水分蒸发。

②对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土，养护时间不应少于 14d。

③现浇板养护期间，当混凝土强度小于 1.2 MPa 时，不应进行后续施工。当混凝土强

度小于 10 MPa 时，不应在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应采取措施，减轻对现浇板的冲击影响。

# 钢筋保护层偏差控制：

- 钢筋间隔件安放后应进行保护，不应使之受损或错位。作业时应避免物件对钢筋间隔件的撞击。钢筋保护层的厚度应符合要求。

- 当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均小于 10mm 时，应采用混凝土、塑料或钢筋支架间隔件支撑钢筋，支架间距为：当采用φ6mm 分布筋时，不大于 500mm；当采用φ8mm 分布筋时，不大于 800mm。当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均不小于 10mm 时，可采用混凝土或金属间隔件作支架。间隔件在纵横两个方向的间距均不大于 800mm。当板厚 h 不大于 200mm 时，间隔件可用φ10mm 钢筋制作；当板厚 h 介于 200～300mm 时，间隔件应用φ12mm钢筋制做；当 h 大于 300mm 时，制作间隔件的钢筋应适当加大。

混凝土构件的轴线、标高等尺寸偏差控制：

- 施工过程中各种测量仪器应定期校验。

- 主体混凝土施工阶段，应及时弹出标高和轴线的控制线(如墙面 1m 线、地面方正控制线等)。控制线标识应清楚，监理单位应对其进行复核。

- 模板支撑完成后、混凝土浇筑前，应对柱模板的垂直度进行吊线校正，校正模板的标高和平整度，其尺寸应符合设计要求。

- 混凝土楼板浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识，每 6 延长米内设置不少于一处。

- 楼(地)面水平结构构件施工完成后，在柱、墙上抄出水平控制线，建筑标高应符合设计要求。

- 应根据混凝土的侧压力，墙、柱自楼面向上按施工方案采取“下密上疏”的原则布置对拉螺栓

# （四）楼地面工程通病控制措施

水泥楼地面起砂、空鼓、裂缝控制：

- 、 材料应符合下列要求：

- 宜采用早强型的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

- 应选用中、粗砂，含泥量不大于 3%。

- 面层为细石混凝土时，细石粒径不应大于 15mm，且不大于面层厚度的 2/3；石子含泥量不应大于 1%。

- 、 施工应符合下列要求：

  - 浇筑面层混凝土或铺设水泥砂浆前，光滑的基层表面宜凿毛或铺设时批、刷界面剂。基层表面应粗糙、洁净，并提前浇水湿润，待内潮面干时铺设面层材料。

  - 严格控制水灰比，用于面层的水泥砂浆稠度不应大于 35mm，用于铺设地面的混凝土坍落度不应大于 30mm。

  - 水泥砂浆面层应边铺砂浆边抹压均匀，并用短杠刮平；混凝土面层浇筑时，应采用平板振捣器或辊子滚压，面层应密实，强度应符合设计要求。

  - 应掌握和控制压光时间，终凝前至少抹平压光两次。

  - 地面面层施工 24h 后应进行养护，并对成品进行保护，连续湿润养护时间不应少于 7d；抗压强度达到 5MPa 后方可上人行走，抗压强度应达到设计要求后方可正常使用。当环境温度低于 5℃时，应采取冬季施工措施。

楼梯踏步阳角开裂或缺损控制：

- 踏步抹面（或抹底糙）前，应将基层清理干净，并充分洒水湿润。

- 抹砂浆前，应先刷一度素水泥浆或界面剂，并随刷随抹。

- 砂浆稠度应控制在 35mm 左右。抹面工作应分层进行，每次抹砂浆厚度应控制在 10mm

之内。

- 踏步平、立面的施工顺序应先抹立面，后抹平面，使平立面的接缝在水平方向，接缝应搓压紧密，踏步阳角宜抹成小圆角。

- 抹面完成后应加强养护，湿润养护天数不少于 7d，养护期间应禁止行人上下踩踏。工程竣工验收前，宜用木板或角钢置于踏级阳角处保护，阳角不应被碰撞损坏。

# 楼梯踏步尺寸偏差控制：

- 楼梯、踏步结构施工时应留有面层装饰量。控制好楼梯平台、踏步处结构标高与建筑标高间差值。

- 面层装修时，应控制好楼面面层标高和休息平台面层标高，带双斜线等分楼梯踏步的高宽尺寸，使相邻踏步高差小于 10mm。

厨、卫间等有防水要求的楼地面渗漏水控制：

- 上、下水管等预留洞口座标位置应正确。

- PVC 管道穿过楼面时，宜采用预埋接口配件等方法。

- 现浇板预留洞口填塞前，应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分两次浇筑，先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的 2／3 处，待混凝土凝固后进行 24h 蓄水试验；无渗漏后，用聚合物水泥砂浆填塞。管道安装后，应在管周进行 24h 蓄水试验，不渗不漏后再做防水层。

- 防水层施工前，应先将楼板四周清理干净，阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不

得小于 300mm。

- 地面找平层朝地漏方向的排水坡度为 1％～1.5％，地漏口应比相邻地面低 5mm。

- 有防水要求的地面施工完毕后，应进行 24h 蓄水试验，蓄水高度为 20～30mm，不渗不漏为合格。

- 烟道根部向上 300mm 范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷，或采用柔性防水层。

- 卫生间墙面应用防水砂浆分两次刮糙。有基土地面沉陷、裂缝控制：

- 地面垫层应铺设在均匀密实的地基上。地面垫层下的填土应选用砂土、粉土、粘性土及其它有效填料，不得使用过湿土、淤泥、腐植土、冻土、膨胀土及有机物含量大于 8％的土，填土土块的粒径不应大于 50mm。

- 地面基土回填时的含水量应为最优含水量，应分层夯实，分层厚度应符合规范要求。

- 回填土应按规范要求分层取样做密实度实验，压实系数必须符合设计要求。当设计无要求时，压实系数不应小于 0.9。

# （五）装饰装修工程通病控制措施

外墙抹灰空鼓、裂缝、渗漏控制：

  - 基层处理应符合以下要求。

    - 混凝土表面凹凸明显部位应先剔平或用 1∶3 聚合物水泥砂浆补平。

    - 粉刷或化学毛化前，均应清除基层污物，并提前浇水湿润。

    - 混凝土基层应采用人工凿毛或进行化学毛化处理；轻质砌块基层应采取化学毛化或满铺网片等措施来增强基层的粘结力。

    - 外墙脚手洞及孔眼应分层塞实，并在洞口外侧粉刷一道防水增强层。

    - 不同材料基体交接处，应铺设抗裂钢丝网或耐碱纤维网，与各基体间的粘结宽度不应小于 150mm。

  - 外墙抹灰厚度超过 10mm 时，应分层进行，每层厚度宜为 7~8mm。

  - 每一层抹灰前，应对前一层的抹灰质量（空鼓、裂缝）检查处理（空鼓应铲除重粉，只裂不空应用水泥素浆封闭）后才进行；两层间的间隔时间不应少于 2d；各抹灰层接缝位置应错开，并应设置在混凝土梁、柱中部；达到冬季施工条件时，不应进行外墙抹灰施工。

  - 抹灰层总厚度在 35mm～50mm（含基层修补厚度）时，应采用铺贴钢丝网片的措施，且固定网片的固定件锚入混凝土基体的深度不应小于 25mm ，其他基体的深度不小于 50mm；抹灰层总厚度超过 50mm 时，应由设计单位提出加强措施。

  - 外窗台向外的排水坡度不应小于 10%；腰线的排水坡度不应小于 5%，外挑板的排水坡度不小于 2%，且靠墙体根部处应抹成圆角；滴水槽的宽度、深度不应小于 10mm；当粉成滴水线时，滴水线宽度不小于 20mm，下挂高度不小于 12mm，并抹成鹰嘴式。

# 内墙抹灰空鼓、开裂控制：

- 基层处理应符合设计及相关施工技术规程的规定。

- 管线暗敷和线盒等已安装结束且开凿的槽口已按规定铺贴抗裂网后，才能进行内墙抹灰。

- 应分层贴灰饼，并按分户验收要求控制好室内空间尺寸。

- 内墙抹灰厚度超过 10mm 时，应分层进行，面层应待底层抹完 2 天后进行。

- 轻质内墙面层抹灰后应立即铺贴抗裂耐碱纤维网，并将耐碱纤维网均匀压入砂浆内，不得露出网筋，两网之间的搭接宽度不得小于 100mm。

# 顶棚抹灰裂缝、脱落控制：

  - 基层处理应符合设计及相关施工技术规程的规定。

  - 批腻子前，应将局部外露的钢筋头、钉头和铅丝头等易泛锈点凿除，并凹入混凝土表面内不小于 5mm，点刷防锈漆后再修补平整。当每间顶棚易泛锈点超过 5 个点时，应满贴一层耐碱纤维网,。

  - 混凝土基层为抹灰天棚时，应待底层抹完 2~3 天后，用聚合物水泥浆铺贴抗裂耐碱纤维网，再抹面层。

  - 抗裂纤维混合砂浆应搅拌均匀，纤维应充分分散开

# 外窗气密性不良、渗漏控制：

- 斜窗台板（梁）应一次浇筑成形，振捣密实，向外的排水坡度符合相关技术规程；

- 无附框的窗框安装，应采用先粉内框、后装窗框、再粉外框的施工工艺，且窗台处应粉成直径不小于 15mm 的圆角。

- 组合窗拼装时，应带胶承插拼接，溢出型材表面的胶液应即时清理干净。

- 拼樘料应左右或上下贯通，并锚入窗洞口的预留孔内，锚入深度不小于 30mm；也可采用连接角码来固定拼樘料的两端。

- 窗框安装应采用专用镀锌钢片连接固定，镀锌钢片厚度不小于 1.5mm，固定点从距转角 150mm 处开始设置，中间间距不大于 500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定窗框。

- 施打发泡剂时，洞口预留缝隙（窗台除外）应干净、干燥后，连续施打，一次成型，

充填饱满。溢出框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损，影响防水效果。

- 外墙装饰面层与窗框之间应留 5mm 宽的打胶槽口；装饰面为抹灰层时，应贴 T 型塑料条做打胶槽口。

- 打胶面应清理干净、干燥后方可施打，严禁将硅酮耐候密封胶施打在涂料面层上。

# 栏杆高度、间距、连接固定、耐久性控制：

- 后置埋件应直接安装在混凝土结构或构件上，已装饰部位应清除装饰装修材料（含混凝土和砂浆找平层）后安装后置埋件。固定钢板的膨胀螺栓应前后布置，两颗螺栓的连线应垂直相邻两立柱间的连线

- 金属栏杆制作安装的焊缝应进行外观质量检验，其焊缝应饱满可靠，不得点焊、虚焊连接。

- 临空栏杆玻璃安装前，应先安装两片做冲击性能试验，符合要求后才能正式安装。单位工程竣工前，每幢住宅工程应随机抽取 3 片栏杆玻璃做抗冲击性能检验。

- 栏杆玻璃的镶嵌深度：两对边固定不小于 15mm，四边固定不小于 10mm，并用硅酮耐候胶封严。

- 点支承栏杆玻璃的螺栓直径不小于 8mm，材质为不锈钢或铜质螺栓。安装时，玻璃孔内和两侧均应垫尼龙垫圈或垫片，金属不得直接接触玻璃。

- 防止儿童攀爬的金属密网和板材安装必须牢固，不得松动脱落。金属密网应进行包边等处理，防止刮伤儿童。

- 碳素钢和铸铁等金属栏杆应进行防腐处理，除锈后应涂刷（喷涂）两度防锈漆和两度及以上面漆，也可采用镀锌、镀塑等有效的防腐处理措施。

涂饰与裱糊工程开裂、掉粉、起皮、泛锈控制：

1、 基层处理应符合下列规定：

- 应清除基层浮灰和污物，批刮腻子前基层应干净、干燥。抹灰基层表面易锈蚀的铅丝头、钉头、钢筋头等应凿除，且埋入抹灰层的厚度不少于 7mm。

- 抹灰基层空鼓裂缝必须凿除重抹，并应铺贴抗裂网，抗裂网与周边的搭接宽度不小于 80mm。只裂不空时，宜用切割机直接切缝，清除干净并喷水湿润后，用干硬砂浆（水泥：细沙为 1:1）嵌填密实，缝口应粘贴宽度不小于 100mm 的丝网（无纺布等）。

- 溶剂型涂料和裱糊工程的混凝土或抹灰基层应涂刷抗碱封闭底漆。

- 基层腻子应批抹平整、坚实、牢固，线角顺直、方正，无粉化、起皮和裂缝、砂眼；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898135001130006042