ICS 91.100.30

CCS Q10/29

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/T 4163—2021

预拌透水水泥混凝土应用技术规程

Technical specification for application of ready-mixed pervious cement concrete

2021-12-22 发布	2022-06-01 实施

江苏省市场监督管理局江苏省住房和城乡建设厅 发布

前言	III

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4材料	2

4.1原材料要求	2

4.2透水水泥混凝土性能	3

5配合比设计	4

- 一般规定	4

5.2配合比计算	4

5.3配合比试配、调整与确定	6

6生产	6

- 一般规定 	 6

6.2原材料贮存	6

6.3计量	6

6.4搅拌	7

- 5运输	7

7施工	7

- 1摊铺浇筑	7

- 2养护	8

- 3接缝施工	8

8质量检验与验收	8

- 1 一般规定……-	8

8.2主控项目	-	8

- 3 一般项目	10

附录A （规范性）透水水泥混凝土抗压温度比测试方法	11

附录B （规范性）透水水泥混凝土分层指数测试方法	12

图B. 1透水水泥混凝土分层指数测试装置	；	12

表1集料质量要求	  2

表2预拌透水水泥混凝土增强剂	3

表3预拌透水水泥混凝土工作性能要求	3

表4透水水泥混凝土力学性能和透水性能要求	4

表5透水水泥混凝土抗冻性能要求	4

表6不同强度等级透水水泥混凝土胶凝材料用量	4

表7透水水泥混凝土原材料计量允许偏差	5

表8透水水泥混凝土从搅拌运输车岀料至浇筑完毕的允许最长时间	5

I

表A.1基准与受检透水水泥混凝土的配合比（kg/m3）		 11

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅提岀。

本规程由江苏省住房和城乡建设厅归口。

本规程起草单位：江苏苏博特新材料股份有限公司、东南大学、江苏省建筑工程质量检测中心有限 公司、江苏淮安美赞建材科技有限公司、悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司。

本规程主要起草人：刘加平、高建明、姜骞、李天艳、王文达、耿长圣、谢德擎、周华新、崔巩、 王方刚、陆加越、光鉴淼、刘建忠、杜加伟。

预拌透水水泥混凝土应用技术规程

1范围

本标准规定了预拌透水水泥混凝土的设计、生产、施工及验收等内容，用以提高透水水泥混凝土工 程质量。

本标准适用于新建、扩建、改建的城镇、园林中轻型荷载道路、非机动车道和人行道，以及同等荷 载条件的广场、停车场和景观硬地的透水水泥混凝土路面工程。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 175通用硅酸盐水泥

GB 8076混凝土外加剂

GB 50119混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2015白色硅酸盐水泥

GB/T 8077混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 10171建筑施工机械与设备混凝土搅拌站（楼）

GB/T 12988无机地面材料耐磨性能试验方法

GB/T 18046用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18736高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T 25650混凝土振动台

GB/T 27690砖無叩混凝土中硅灰

GB/T 50080普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081混凝土物理力学胜能'，式验方法标准

GB/T 50082普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JGJ 55普通混凝土配合比设计规恵.

JGJ 63混凝土用水标准

JTG E42公路工程集料试验规程

CJJ/T 135透水水泥混凝土路面技术规程

CJJ/T 253再生骨料透水混凝土应用技术规程

JC/T 870彩色硅酸盐水泥

JC/T 539混凝土和砂浆用颜料及其试验方法

JGJ/T 328预拌混凝土绿色生产及管理技术规程

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预拌透水水泥混凝土 ready-mixed pervious cement concrete

在搅拌站（楼）生产的、通过搅拌车运输至使用地点的、交货时为拌合物的透水水泥混凝土。

3.2

预拌透水水泥混凝土增强剂 ready-m ixed pervious cement concrete reinforcer

用于改善新拌透水水泥混凝土浆体均匀包裹骨料能力和提高硬化透水水泥混凝土机械强度和耐久 性能的外加剂。

3.3

透水水泥混凝土上面层 upper layer of pervi ous concrete pavement 暴露于空气中直接承受车辆或人群荷载作用的透水水泥混凝土路面面层。

3.4

透水水泥混凝土下面层bottom layer of pervious concrete pavement

透水上面层与透水基层之间的具有透水功能的结构承载层。

3.5

松铺系数 height coeffi c ient of l oose placing concrete

透水水泥混凝土拌合物布料厚度与路面设计厚度之比。

3.6

坍落度slump

透水水泥混凝土拌合物在自重作用下坍落的高度。

3.7

分层扌旨数 segregat i on i ndex

表征透水水泥混凝土拌合物在振动条件下抵抗浆体与集料分离、保持各组分均匀分布能力的指标。

3. 8

透水系数 permeab i I i ty coeff i c i ent

单位水力梯度作用下、单位时间内通过单位面积透水水泥混凝土的水量。

4材料 4.1原材料要求

- 1. 1水泥宜采用强度等级42. 笔茗52. 5餐的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并应符合《通用硅酸 盐水泥》（GB 175）的规定。如采用彩色硅酸盐水泥或白色硅酸盐水泥，其强度等級宜为42. 5级或52. 5 级，应分别符合《彩色硅酸盐水泥》（JC/T 870）或《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015）的规定。

- 1.2集料应采用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石料或碎后的卵石，粒径范围2.36-13. 2mm,集 料的技术指标应符合下表要求：

表1集料质量要求

| 项目 | 计量单位 | 技术要求 |  |  | 检测方法 《公路工程集料试验规程》JTG E42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 尺寸 | mm | 2. 36〜4. 75 | 4. 75〜9. 5 | 9. 5〜13. 2 | T0302-2005 |
| 表观密度 | kg/m3 | 32600 |  |  | T0308-2005 |

| 堆积密度（振实） | kg/m3 | 31450 |  |  | T0309-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空隙率 | % | <47. 0 |  |  | T0309-2005 |
| 压碎值 | % | W20 | 一 | 一 | T0350-2005 |

|  |  | 一 | <10 <8 | T0316-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软弱颗粒含量 | % | 一 | <5 | T0320-2000 |
| 磨耗损失 | % | <30 |  | T3017-2005 |
| 针片状含量 | % | 一 | <5 | T0312-2005 |
| 含泥量 | % | <1 | 一 | T0333-2000 |
|  |  | 一 | <0.5 | T0310-2005 |

4.1.3粉煤灰的等级不应低于II级，其细度、需水量比、烧失量和三氧化硫含量、氧化钙含量和安定 性应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）的规定。粒化高炉矿渣粉的等级不应低于S95， 其比表面积、三氧化硫含量、活性指数和流动度比应符合《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣 粉》（GB/T 18046）的规定。硅灰的比表面积、二氧化硅含量和活性指数性能应符合《砂浆和混凝土用 硅灰》（GB/T 27690）的规定。

4.1.4彩色透水水泥混凝土采用的颜料宜选择耐光性和耐碱性良好的颜料，其性能应符合《混凝土和 砂浆用颜料及其试验方法》（JC/T 539）的规定。

4.1.5减水剂应符合《混凝土外加剂》（GB 8076）和《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119）的 规定。

4.1.6宜采用增强剂改善预拌透水水泥混凝土工作性能，增强剂应符合表2的要求，并与减水剂具有 良好的适应性以满足预拌生产、运输与施工的要求。

表2预拌透水水泥混凝土增强剂

| 项目 |  | 计量单位 | 技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细度（0. 15』筛余） |  | % | W5. 0 | GB/T 8077 |
| 含水率 |  | % | W2. 0 | GB/T 8077 |
| 总碱量(Na20+0 . 6580) |  | % | W5. 0 | GB/T 8077 |
| 需水量比。 |  | % | W95.0 | GB/T 18736 |
| 抗压强度比 | 7d | % | N110 | 附录A |
|  | 28d | % | 3105 | 附录A |
| a掺量为厂家推荐掺量。 |  |  |  |  |

- 1.7拌合用水和养护用水&符合《混凝土用水标准》（JGJ 63）的规定。

- 1.8预拌透水水泥混凝土中可采用其他功能性材料，所使用材料应符合相应标准规范要求。

4.2透水水泥混凝土性能

4.2. 1预拌透水水泥混凝土拌合物应具有一定的流动性和良好的粘聚性，初始坍落度、90min坍落度 损失、分层指数和初凝时间应符合表3的要求，坍落度和初凝时间的试验方法应符合《普通混凝土拌合 物性能试验方法标准》（GB/T 50080）的规定，分层指数的应方法应符合附录B的规定。

表3预拌透水水泥混凝土工作性能要京

| 项目 | 计量单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始坍落度 | mm | 100~160 | GB/T 50080 |
| 90min坍落度损失 | mm | W30 | GB/T 50080 |
| 分层指数 | % | W20 | 附录B |
| 初凝时间 | min | 3240 | GB/T 50080 |
| 4. 2. 2透水水泥混凝土应进行28d龄期力学性能（抗压强度、弯拉强度） |  |  | 和透水性能（连续孔隙率和 3 |

透水系数）试验，性能应符合设计要求，且应符合以下规定:

表4透水水泥混凝土力学性能和透水性能要求

| 项目 | 计量单位 | 技术要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度等级 | 一 | C20 | C25 | C30 | C35 | 一 |
| 抗压强度 | MPa | 。20 | 。25 | 。30 | 。35 | GB/T 50081 |
| 弯拉强度 | MPa | 。2.5 | 。3.0 | 。3.5 | 。4.0 | GB/T 50081 |
| 连续孔隙率 | % | 。15 | 。15 | 。10 | 。10 | CJJ/T 253 |
| 透水系数 | mm/s | 。1.0 | 。1.0 | 。0.5 | 。0.5 | CJJ/T 135 |

4.2.3透水水泥混凝土耐磨性的磨坑长度不应大于30mm，试验方法应符合《无机地面材料耐磨性能试 验方法》（GB/T 12988）的规定。

4.2.4透水水泥混凝土的抗冻性能应符合表5的规定，试验方法应符合《普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准》（GB/T 50082）中慢冻法的规定。

表5透水水泥混凝土抗冻性能要求

| 使用条件 | 计量单位 | 抗冻性能 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬冷地区 | 次 | 。25 | GB/T 50082 |
| 寒冷地区 | 次 | 。50 |  |

5配合比设计

- 1 一般规定

- 1. 1透水水泥混凝土应根据工程特点、施工工艺及环境因素，在综合考虑透水水泥混凝土的配制强 度、工作性能与透水性能要求的基础上，计算初始配合比，经试验室试配、调整得岀满足工作性能、透 水性能、强度要求的配合比。

- 1.2透水水泥混凝土配合比设计宜采用绝对体积法。胶凝材料用量宜符合表6的规定。

表任不同强度等级透水水泥混凝土胶凝材料用量

| 混凝土强度等级 | C20 | C25 | C30 | C35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶凝材料用量（kg/m"） | 330^360 | 360^390 | 390^420 | 420^450 |

- 1. 3透水水泥混凝土水胶比应根据工作性能和力学性能要求选定，取值宜为0. 25-0. 35„

5. 1.4透水水泥混凝土的配制强度宜符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55）的规定。

5.2配合比计算

5. 2. 1粗集料的体积（论）计算宜符合下列规定：

a）	每立方米混凝土中粗集料的用量（供）应按下式计算确定：

% = axpg 	  （1）

式中：

Wg	每立方米混凝土中粗集料的用量（kg//）；

a——粗集料用量修正系数，取0. 98；

P.—粗集料的紧密堆积密度（kg/n?）-

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907034001044006041