DB15/T 713—2014

DB15/T 713—2014

DB15/T 713—2014

ICS 93.080.99
R18
备案号:43454-2014

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DB15
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]内蒙占自治区地方标准
DB15/T 713—2014
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]盐渍土地区公路养护维修技术规范
Technical Standard of Highway Maintenance in Saline Land Region
2015-02-05 实施2014-11-05 发布

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]内蒙古自治区质量技术监督局 发布
内蒙古自治区地方标准
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]盐渍土地区公路养护维修技术规范
Technical Standard of Highway Maintenance in Saline Land Region
DB15/T 713—2014
主编单位：巴彦淖尔市公路管理局
批准部门：内蒙古自治区质量技术监督局
实施日期：2015年02月05日
'笊交通滋楓积股份有限公司
图书在版编目（CIP）数据
盐渍土地区公路养护维修技术规范：DB15/T713- 2014 / .巴彦淖尔市公路管理局主编.一北京：人民交 通出版社股份有限公司，2015. 2
ISBN 978-7-114-12058-9
i.①盐••• n.①巴…n.①盐渍土地区一公路养护 —技术规范IV.①U418-65
中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第027921号
标准类型：内蒙古自治区地方标准
标准名称：盐渍土地区公路养护维修技术规范
标准编号：DB15/T 713—2014
主编单位：巴彦淖尔市公％管理局
责任编辑：李农
出版发行：人民交通出版社股份有限公司
地 ±lt： （100011）北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号 网 址:http: //www. ccpress. com. cn
销售电话：（010） 59757973
总经销：人民交通出版社股份有限公司发行部
经 销：各地新华书店
印 刷：北京市密东印刷有限公司
开 本：880x1230 1/16
印 张：1.5
字 数：43千
版 次：2015年2月第1版
印 次：2015年2月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-114-12058-9
定 价：20. 00元
（有印刷、装订质量问题的图书，由本公司负责调换）
DB15/T 713—2014
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]目 次
[bookmark: bookmark18]前言	m
[bookmark: bookmark19]引言	w
1范围		1
2规范性引用文件	 1
3术语和定义	 1
4盐渍土分类	2
5公路主要病害 	3
6公路勘察	    3
7公路路基养护维修 	4
8公路路面养护维修	5
9 公路构造物养护维修 	6
10公路环境保护	7
附录A（规范性附录）盐渍土地区土 （水）样检测表	 10
附录B （规范性附录）盐渍土地区公路病害路段现场勘察表	11
附录C（规范性附录）不同区划绿化物种选择范围表	12
附录D （资料性附录）条文说明 	 13
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
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本标准主要起草人:秦建明、李勇、赵昌捷、李建忠、宋效军、刘博、刘勇、郝达巍。
随着公路事业的不断发展，盐渍土地区的公路里程不断增加，盐渍土对公路工程的危害日益突显， 需要对盐渍土地区公路养护维修内容进行补充,以更好地满足盐渍土地区公路养护维修的需要。编制 单位在交通部西部交通建设科技项目“盐渍土地区公路养护维修及环境保护技术研究”成果基础上，对 盐渍土地区公路路基、路面、构造物的养护维修以及环境保护技术进行了较全面的研究总结,编制了 《盐渍土地区公路养护维修技术规范》0
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《盐渍土地区公路养护维修技术规范》由范围、规范性引用文件、术语和定义、盐渍土分类、盐渍土 地区公路主要病害、公路勘察、路基养护维修、路面养护维修、构造物养护维修及盐渍土地区公路环境保 护等10章和4个附录组成。
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1范围
本标准规定了盐渍土地区公路特殊病害（包括翻浆、淋溶、盐胀、构造物腐蚀）的养护维修技术，以 及因公路的修筑和运营引起环境盐渍化病害的治理和环保技术。
本标准适用于内蒙古自治区盐渍土地区各等级公路养护维修工程。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
JTG F10公路路基施工技术规范
TB 10017铁路工程水文勘测设计规范
JTG C20公路.工程地质勘察规范
JTG D30公路路基设计规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark23]3.1
盐渍土 saline soil
不同程度盐碱化土的总称。在公路工程中，一般指地表下1.0m内土中易溶盐含量平均大于0.3% 的土。
[bookmark: bookmark24]3.2
盐胀 salt heaving
因土壤中盐分结晶或吸附水分而使土体膨胀,从而导致路基土疏松、多孔，承载能力下降，路表开裂 松散、边坡松胀崩塌的病害现象。
[bookmark: bookmark25]3.3
淋溶（溶蚀）leaching （corrosion）
地表或地下水溶解盐渍土中的可溶盐，使土体结构疏松、搬移,路表产生坑洞、沟槽、裂缝的现象。
[bookmark: bookmark26]3.4
溶陷 melt sinking
地表或地下水溶解盐渍土中的可溶盐，盐类随水流转移他处，引起路基疏松下沉和路面塌陷的 病害。
[bookmark: bookmark27]3.5
盐蚀 salt corrosion
土体中的易溶盐对组成公路构造物的水泥混凝土制品、黏土制品和金属制品等产生腐蚀的现象。
[bookmark: bookmark28]3.6
泛盐（积盐）指数 pan salt （salt accumulation） index
评价积盐对环境影响程度的指标，指泛盐区域面积与总面积的百分比。
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纯盐道路 pure salt road
各结构层的填筑材料均为盐壳或含盐量大于50%的土,经拌和、摊铺、压实而形成的道路。
4盐渍土分类
4.1盐渍土按所含盐分种类的不同，分为氯化物盐渍土、硫酸盐渍土、硫酸盐氯化物盐渍土和碳酸盐 渍土。
4.2盐渍土按含盐性质分类见表1。
表1盐渍土按含盐性质分类
	盐渍土名称
	离子含量比值

	
	C17SO；
	CO；+HCO；/ C「+SO；

	氯盐渍土
	>2
	—

	亚氯盐溃土
	1~2
	一

	亚硫酸盐渍土
	0.3-<1.0
	—

	硫酸盐渍土
	<0.3
	—

	碳酸盐渍土
	一
	>0.3

	注:离子含量以1kg 土中离子的毫摩尔数计（mmol/kg）。



4.3盐渍土按盐渍化程度分类见表2。
表2盐渍土按盐渍化程度分类
	盐渍土名称
	土层的平均含盐量（以质量百分数计）

	
	氣盐渍土及亚氯盐渍土
	硫酸盐渍土及亚硫酸盐渍土

	弱盐渍土
	0.3-1.0
	0.3-0.5

	中盐渍土
	1.0-5.0
	0.5 ~ 2.0

	强盐渍土
	5.0~8.0
	2.0-5.0

	过盐渍土
	>8.0
	>5.0



4.4盐渍土按盐类的溶解度分类见表3。
表3盐渍土按盐类的溶解度分类
	盐渍土名称
	含盐成分
	溶解度（%,$ = 20弋）

	易溶盐渍土
	氯化钠（NaCl）、氯化钾（KC1）、氯化钙 （CaCl2）、硫酸钠（心。」）、硫酸镁（MgSOJ、 碳酸钠（Naze。。、碳酸氢钠（NaHCO3）等
	9.6 -42.7

	中溶盐渍土
	硫酸钙(CaSO4)、石膏(CaSO4 - H20)
	0.2

	难溶盐渍土
	碳酸钙（CaCO3）、碳酸镁（MgCO3）
	0.001 4

	注:盐的溶解度为100g水中能溶解该盐的克数。


DB15/T 713—2014

DB15/T 713—2014

DB15/T 713—2014


1

2

#

4.5盐渍土按土的盐胀特性分类见表4。
表4盐渍土按土的盐胀特性分类
	盐胀分类
	非盐胀性土
	弱盐胀性土
	盐胀性土
	强盐胀性土

	盐胀率77(%)
	7)^1
	l<?yW3
	3<T/W6
	为>6

	硫酸钠含量Z(%)
	ZW0.5
	0.5<ZW1.2
	1.2<ZW3
	Z>3

	注1:硫酸钠含量Z( %)由土基或地表0~ l.m深易溶盐分析计算而得。
注2 ：盐胀率受盐的种类、含盐量和土的特性影响而异,其指标值应通过实验室检测得出。



5公路主要病害
由于盐渍土含盐类興和含盐量的不同而造成的公路主要病害为:盐胀、翻浆、淋溶(溶蚀)、溶陷、盐蚀。
6公路勘察
6.1勘察的要求与内容
6.1.1公路病害及环境破坏路段的资料收集。对已明显发生某种或某几种病害,或已发生环境破坏的 路段，和具有发生病害及环境破坏趋势的路段，应首先收集原路段设计前的勘测资料、设计资料以及路 段现状的勘测资料，收集的内容应符合JTG C20及TB 10017,具体包括各类型盐渍土的分布范商、含盐 特征、地下水、地面水及公路破坏状况、植物生长情况等。当收集的资料不能完整地反映公路病害及环 境破坏路段的工程地质时，应根据规范补充勘察。
6.1.2取公路两侧的原状土样或水样;每份土样不少于100g,水样不少于100mLo
6.1.3取样试验检测的内容为:含盐量、含盐种类和密度。试验确定土样为细粒土构造，还应检测毛细 水上升高度和速度。样品的保存及测试要根据现行有关规范规程的要求进行，样品记录表见附录Ao
6.1.4勘测时用简洁精练的语言详细记录特殊病害路段路面状况.、排水情况及周边环境状态,据此分 析病害形成原因，并形成分析报告。调查记录表见附录B。
6.2勘察的方式
勘察可采用开挖探坑、取土样或水样检测以及路段路用性能、排水状况、环境情况调査的方式进行。
6.3取样频率
取样时一般应符合相关规范要求，需要时视实际情况加密。同时满足下列要求。
6.3.1对路面发生明显病害的路段，挖除破坏处面层及垫层后，自路基顶部往下0cm、20cm、40cm、 80cm处取土样各3份，同一水平面的土样间隔不小于20mo
6.3.2对公路构造物明显发生盐蚀的路段，自构造物旁地表往下0cm,20cm.50cm处取土样各3份，同 一水平面的土样间隔不小于10m。
6.3.3对边坡明显发生病害的路段，在典型边坡病害发生处地表往下0cm、10cm、40cm处取土样各3 份，同一水平面的土样间隔不小于50mo
6.3.4对路侧明显发生环境破坏的路段,在公路两侧地表往下0cm.20cm.40cm.80cm处取土样各3 份,位于公路同侧的同水平面土样间隔不小于100mo
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6.3.5当路表、路侧、构造物旁或开挖后，有水浸泡时，取该处水样1份。
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6.4盐渍土地区公路路基、路面病害判定方法
6.4.1判定盐渍土地区公路发生特殊病害或环境破坏可采用实地观察和检测并用的方式，常规的方式 有公路各层界面盐碱晶体的观测、土壤含盐量测定、公路弯沉检测等。
6.4.2盐渍土地区公路可根据发生特殊病害的表现形式来判定，方法如下：
6.4.2.1当沥青混凝土路面发生严重网裂，有盐碱晶体积聚现象或测定裂缝处土样含盐量大于0.3% 时,判定为盐渍化的特殊病害。
6.422当沥青混凝土路面平整度较差、严重变形,有翻浆、拥包、裂缝、波浪、车辙、坑槽、松散、沉陷等 路面病害,土样测定含盐量大于0.3%时，判定该路段病害为盐渍土导致的特殊病害。
6.4.2.3当水泥混凝土路面有拱起、破碎板、裂缝、板角断裂、错台、唧泥、边角剥落、坑洞、接缝料损坏、 露骨等路面病害出现，土样测定含盐量大于0.3%时，判定该路段病害为盐渍土导致的特殊病害。
6.4.3纯盐道路路面排水不畅，出现坑槽、车辙、沉陷、溶洞等严重病害时,判定为盐渍化的特殊病害。
7公路路基养护维修.
7.1换土法。用于路基受盐渍化严重破坏，且盐渍土层较薄的局部路段。在公路大修时将盐渍土层铲 除，在做好防止回填土次生盐渍化的隔盐措施后,换填合格的筑路材料，铲除深度由试验确定。若盐渍 土层或次生盐渍土层过厚,铲除部分土料后设置封闭隔水层，隔水层深度宜在路床顶面以下80cm处， 隔水层材料可釆用3cm厚沥青砂胶或高压聚乙烯防渗膜、防水土工布、涂膜编织袋等。施工应符合JTG F10的有关规定。
7.2化学处治法。对盐渍土层较薄，且土层次生盐渍化程度较低的以硫酸盐为主的盐渍土路段，采用 氯化钙与易溶硫酸盐进行中和，清除易溶硫酸盐,治理路基盐胀病害。
7.3盐化法。用于盐渍化程度较高的低等级公路，如纯盐道路、砂石或砂砾公路。将发生病害的路面 刨松，按路拱需求补入打碎的盐壳,压实后喷洒饱和盐水，形成具有一定厚度、渗透性小的饱和盐土层， 待水分挥发,将回填料固结后开放交通。
7.4路基结构加固法。对高等级路面公路的局部病害或大中修的路段,采用土工格栅、土工织物等土 工合成材料对路基进行加固。施工应符合JTG F10的有关规定。
7.5缓冲层设置法。用于以硫酸盐为主的盐胀病害多发路段。在路面结构层或路床顶面下铺设一层 5cm~ 10cm厚的卵石层。缓冲层的设计、施工应符合JTG D30和JTG F10的有关规定。
7.6水分隔断法。隔断地表和地下水分对路基、路面各结构层的侵入，避免次生盐渍化或盐分在路基、 路面结构层局部的结晶。
7.6.1公路进行大中修时,对原路排水不畅者要进行改善。根据路面类型和当地自然条件确定，路面 横坡度不应小于2%,路肩横坡度不应小于2.5%,边沟纵坡不应小于0.5%。
7.6.2对高等级路面，在面层整体或伸缩缝（水泥混凝土路面）、薄弱路段（局部软弱或地下水位较高等 路段）以下，可釆取灌缝、沥青或渣油处治类密封层、防水土工布封层、髙密实稳定土基层等下渗水的隔 断措施。沥青混凝土面层应采用密级配结构。
7.6.3对低等级路面，如沥青表处或砂石路面，可釆取沥青或渣油处治类密封层、防水土工布封层、密 级配设置、高压实度及足够的横坡设置等隔断下渗水的措施。
7.6.4路面与路肩之间铺设外倾的防水土工布;路肩设置2%外倾的横坡;当路肩填料为硫酸盐或亚硫 酸盐土时，路肩与边坡进行加固硬化处理。
7.7对地下水位较高、土层次生盐渍化严重的盐渍土路段，可采取以下措施。
7.7.1提高路基填筑高度。宜用于多次维修无明显改善效果的病害多发路段。施工应符合JTG F10 的有关规定。
7.7.2设置毛细水隔断层。对缺乏天然砂石、风积沙等材料的地区，或对路面高程有严格要求而无法
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