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工程名称： 蜀山区董铺水库水源保护区科学分原路临湖家园安置点建设工程	编号：

[image: ]致： 广州市广州工程建设监理有限公司	(监理单位)
现报上 蜀山区董铺水库水源保护区科学分院路临湖家园安置点外墙保温专项施工方案 ，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
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匀质改性防火保温板外墙外保温工程
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[bookmark: _TOC_250007]<一>、工程概况

工程位于合肥市蜀山区科学分院路与石牛路交叉口东北角	，建筑面积约为 11.5 万
㎡，地上21 至 33 层地下一层。具体为1#楼：16083 ㎡；地上33 层，地下一层；2# 楼：8362 ㎡；地上 33 层，地下一层；3#楼：9659 ㎡；地上 27 层，地下一层；4# 楼：9082 ㎡；地上 27 层，地下一层；5#楼：10195 ㎡；地上 21 层，地下一层；6# 楼：10195 ㎡；地上21 层，地下一层；7#楼：10533 ㎡；地上28 层，地下一层；8# 楼：13011 ㎡；地上28 层，地下一层；9#楼：9688 ㎡；地上 23 层，地下一层；10# 楼：8723 ㎡；地上 23 层，地下一层；结构类型为框剪结构，局部为填充墙砌体， 外墙面采用匀质防火保温板作为外墙保温系统，匀质改性防火保温板厚度 30/35 ㎜， 匀质改性防火保温板燃烧性能等级为A 级。
[bookmark: _TOC_250006]<二>、编制依据

1、«建筑工程施工质量验收统一标准»	GB 50300-2013

2、«建筑节能工程施工质量验收规范»	GB 50411-2007

3、«建筑装饰装修工程质量验收规范»	GB50210-2001

4、«外墙外保温工程技术规程»	JGJ144-2004

5、«建筑机械使用安全技术规程»	JGJ 33-2012

6、«建筑施工安全检查标准»	JGJ59-2011

7、«冬暖夏热地区居住建筑节能设计标准»	JGJ134-2010

8、安徽省«居住建筑节能设计标准»	DB34/1466-2011

9、«匀质改性防火保温板建筑外保温系统应用技术导则»	DBHJ/T015-2014
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[bookmark: _TOC_250005]<三>、施工安排

1、质量目标：本外墙保温工程要求一次验收合格，并争取建成“匀质板墙体保温系统”工程中的样板工程。
2、工期目标：本工程自 2016 年 10 月	15	日开工，2016 年 12 月 30 日结束，
[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]
[image: ]工期为 75 天。

3、安全目标：本工程施工期间不得发生重伤以上人身安全事故，轻伤以下事故不得超过 3‰。
4、组织机构与岗位责任制

4.1 组织机构图


 (
项目经理
)

 (
施工员
质量员
材料员
安全员
资料员
班 组
班 组
)






4.2 管理人员配备表
 (
序号
姓名
职务
执业职格
备注
1
归研昌
项目经理
桂建安 
B（2010）0002450
)

 (
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	2
	郑玉明
	技术负责人
	0515985

	3
	黄蔓蔓
	质量员
	04

	4
	曾志平
	施工员
	06

	5
	潘毅
	安全员
	桂建安 C（2004）0005960

	6
	邱关卫
	资料员
	08061000



4.1 [image: ]岗位职责


1）作为该工程的总负责人，全权管理本项目。认真组织全体施工人员履行工程施工合同，合理计划好工程承包所规定的期限。保证本工程所确定的各项目标全部实现。2）带头执行企业各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作，对各职能岗位的具体工作方案进行决策，并对实施过程进行监控。                           3）落实项目体责任人的责任，准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系，全面负责，齐抓共管，全权处理项目管理过程中的问题。               4）做好与建设单位、设计部门、监理部门的全面协调工作。
5） 动态地控制好工程效益，强化资金管理，抓好项目体的各项基础工作，定期分 析工程成果并采取相应的措施，高度配置生产要素的优化运行。
6） 合理安排项目人员的岗位分工，抓好岗位责任的落实，搞好项目体人员的收入分配，使分配具有一定的合理性和鼓励性。                                7）组织项目评审评估的内部工作，领导并组织项目管理总结


1） 在项目经理的领导下，负责整个施工过程中的质量和计量工作。

2） 严格按照施工组织设计申规定的质量要求，并按施工规范、质量标准搞好计量控
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制和检测工作。                                                         3）认真实施“三工序”管理，严格工序交接制度，对重点工序实施重点监督管理。
4）在施工过程中，依据现行建筑工程质量检验评定标准，对分部分项及单位工程进行质量验评，认真填写质量验评记录表，做好自检、互检、专检的“三检”工作， 隐蔽工程验收按规定会同设计单位及建筑单位和监理单位做好验收签证工作。  5）参与原材料、半成品、成品及各类制品的进场验收工作。
6） 监督施工班组进行质量自检，对发现的问题及时提出整政要求。

7） 在工程施工中，对分部分项工程存在的质量问题，可行使质量否决权，实行监督整 改 。                                                               8）负责工程全过程中施工机械、材料、设备、计量级配、耗用材料的自检或送检工作。


1）熟悉工程图纸参与图纸会审交底工作，组织有关人员对施工组织设计实施方案进行讨论并提出意见，施工组织设计经审批通过后，做到严格按图纸和组织设计施工。2）负责申请和组织力量进行临设搭建，包括施工便道、水电管线、排水管沟，现场“五有”等设施的搭建工作。                                             3）在总进度计划控制下，积极参与编制工程季、月、旬计划，根据工程进度及时提出机械进出场时间要求，认真编制工程材料、周转设备材料使用需求计划以及劳动力需求计划。                                                           4）施工组织过程中做到安排合理、安全、文明，向施工班组做好工期、质量、安全生产、落手清等方面上岗交底工作。                                       5）以预算工程量为依据，认真签发施工作业任务单，任务单按栏目要求认真填写，
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在任务单施工内容完成后签署意见，会同有关部门进行考核，根据预算用工量进行严格控制。
6） 认真填写施工日记，做好各种施工资料收集保管工作，及时办理工程杂项签证手续提交有关人员。
7） 在施工过程中。协调好各工种之间相互配合，组织合理的安排搭接，协调好各 种机械的配合工作。
8） 抓好管理区域范围内的现场标准化管理工作，及时组织材料进场与退场工作， 注意材料堆放整齐。


1） 做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提交材料申请及加工计划，经审批后送有关单位。
2） 按材料采购权限，做好选择采购工作;对材料价值量比较大的，应先报项目经理参考，为项目经理做好参谋。
3） 具体落实材料降本目标，并进行动态控制。

4） 参与材料采购合同的管理。

5） 做好材料进场、调拔、转移、竣工验收前的物资利用和余料处理工作。

6） 做好材料进场验收工作，填写收料记录，发现短缺及时索赔。

7） 参与工程设计交底会议，做好材料部门供料管理。

8） 做好与文明施工有关的材料堆放管理工作。

9） 严格执行仓库管理制度，做到帐、物、卡相符。

10） 做好材料核算工作，准确及时完成报表、台帐等工作，加强三材用量的核算， 及时登入三材供应卡，并注意资料发票的整理积累工作。
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1） 认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令、法规及规章制度。
2） 协助项目经理和分管领导组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度。

3） 督促有关部门在签订合同的同时，签订安全生产协议。

4） 定期组织人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题，并做好安全资料的积累和整理工作。
5） 做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵章守纪，对违反安全规章的行为坚决制止。                                                          6）参加对施工现场搭设的脚手架、双笼起重机等安全设施及机械设备的验收。
7） 认真做好对特殊工种持证上岗的检查工作。

8） 在分管领导的领导下，开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火安全措施，落实企业有关防火的各项规章制度。                              9）督促施工班组建立防火安全责任制。
10）经常性的进行巡回检查，对于各种违反防火安全管理的行为，必须予以坚决制止，并向有关领导及时反映情况，提出处理意见。11）对于明火作业，负责申请“动火许可证”，并根据不同等级，落实具体措施。
12） 负责管理、准备、维修、保养消防器材，定期检查，保持消防器材性能良好。

13） 督促防火重点部位，特殊工种及明火作业班组，做好上岗安全交底的检查。

14） 积累和整理各种有关消防、防火的原始资料。


1）在项目经理及主管领导的领导下，负责本项目的各种资料、文件、来往信件，并
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负责有关单位的业务联系单及各种业务信件的收发工作。                     2）负责各类管理台帐、业务信件、公函、会议记要、合同等资料的收集、合并、结转、归档及保管工作。
3） 配合项目经理做好现场内的场容、场貌指导工作。

4） 配合项目经理做好外来人员的接待工作，并做好记录，及时向项目经理反馈信息 。


1）在项目经理和分管经理的领导下，做好泥瓦、木工、砼、钢筋、电等相关工种的施工技术管理工作。                                                     2）熟悉施工图纸并按图施工，参加图纸会审、施工方案讨论等技术环节工作。
3） 会同技术员、测量员认真按设计规定的坐标、水平标高进行测量定位，完成弹 线等工作，对几何尺寸进行复核，并提交技术员复核验收。
4） 会同测量员做好基础轴线引测工作，并具体负责工程上部结构的轴线等引测工作。

5） 对各分项工作及时填写关砌部分的技术复核单，对施工班组做好施工技术交底工作，督促班组做好自检、互检，会同技检人员进行质量评送验收。
6） 负责施工班组移交轴线和标高审核工作，做到及时发现问题及时解决问题，协助技术员办好签证手续。                                                7）负责收集本工程的技术变更资料，并提供给有关人员。
8）在分项工程实施过程中，合理安排泥工班的施工任务，把好质量和落手清关（每个项部位作业后随时清理打扫干净）。
4.2 质量岗位责任制度

，各工程部项目经理技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。

，配备专职负责人和专职质量员，各工程部设立专职质量检查员。
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，做好施工岗位责任记录和施工原始记录，记录数据要做到真实全面及时。

，在检查中发现的违反施工程序、规范、规程的现象，质量不合格的项目和事故苗头等应记录，及时制定出处理措施。
，具体职责如下：

(1) 项目经理：主持工地质量教育大会，主持质量计划实施，主持各工种隐蔽工程验收，主持工程竣工验收，定时检查工地施工质量及处理质量事故。
(2) 施工员：协助质检员进行各项工程验收。主持工程预检及分项分部工程项目检查。(3)质检员：专职质量管理人员，负责制订质量计划。主持隐蔽工程及分项、分部工程验收，组织各项质量活动，实施质量计划。
(4) 施工队长：协助质量管理人员进行工程验收。主持工程施工工艺技术交底，监督各施工班组按国家施工规范和工程质量有关规定作业。领导主持班组操作人员进行“四检”(自检、互检、交接检、专检)。
(5) 施工班组长：班组工人“互检”及“交接检”。

(6) 施工工人：参加所施工项目的“自检”、“互检”、“交接检”。5、施工组织
5.1 匀质防火保温板外墙外保温系统工程施工前应具备下列条件：             1）主体结构应验收合格。                                                2）应对基层墙面进行处理，基层墙面应坚实、平整，表面清洁，无油污、浮尘等影响粘贴的附着物，并根据不同墙体采用相应的砂浆对基层墙体进行找平，找平层验收合格后方可施工保温层。                                               3）外门窗洞口尺寸、位置应符合设计要求，门窗框或附框应安装完毕并验收。
4）突出墙面的消防梯、管道、设备等的预埋件或连接件应安装完毕，并按外保温系
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统设计厚度预留出间隙。             5）施工机具和安全防护用品已准备齐全。
6）施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固，并验收合格。

5.2 匀质防火保温板外墙外保温系统工程的各道施工工序之间应进行交接检验，上道工序施工合格后方可进行下到工序施工，并做好隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
5.3 材料进场验收应符合下列规定：                                      1）对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。                                 2）对材料的质量证明文件进行核查，并经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。进入施工现场用于匀质防火保温板外墙外保温系统的材料均应具有出厂合格证、中文说明书及相关型式检验报告。                             3）应按本施工方案和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 的规定，在施工现场对材料进行抽样复验，复验应为见证取样送检。
5.4 粘贴砂浆、抹面砂浆等材料质量应满足本施工方案的规定要求，并按照产品使用说明书或材料供应商提供的配比单进行配制，计量准确，配制好的材料应在规定的时间内用完。
5.5 匀质防火保温板外墙外保温系统工程施工期间及完工后24h 内，基层及施工环境温度应不低于 5 摄氏度，夏季应避免阳光暴晒。在 5 级以上大风和雨雪天气不得施工。匀质防火保温板上墙后应及时进行抗裂防护层施工，抗裂防护层施工前， 匀质防火保温板严禁受潮、雨淋。
5.6 匀质防火保温板外墙外保温系统工程施工前，应在现场采用相同建筑节能设计
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的材料、构造做法和工艺制作样板墙，经具备相应资质的检测单位检测合格，并由有关各方验收确认后方可进行大面积施工。
5.7 匀质防火保温板外墙外保温系统工程的下列部位应做保温防水处理： 1）水平或倾斜的出挑部位。
2） 外墙上的任何附着件连接部位。

3） 墙身变形缝、系统变形缝和分隔缝等部位。

4 ）女儿墙、幕墙收头、勒脚、门窗洞口、保温层收口处、托架等部位。

5.8 材料运输

1）匀质防火保温板应侧立搬运，水平放置；在运输过程中应贴实放置，用宽扁形包装带固定好；不得重压、扔摔或利器碰撞或穿刺，以免破坏或变形。           2）粘贴砂浆、抹面砂浆应采用托盘放置，运输过程中应防止挤压、碰撞、雨淋、日晒 等 。                                                               3）组成系统的其他材料在运输、装卸过程中，应整齐放置；包装和标志不得破损， 不得使其受到扔摔、冲击、日晒、雨淋。
5.9 材料堆放

1）匀质防火保温板成包平放，避免阳光直射；严禁与化学品接触，尤其是石油烃类溶 剂 。                                                               2）所有系统组成材料应防止与腐蚀介质接触，存放场地应干燥、通风、防冻，不宜露天长期暴晒
3）所有材料应按型号、规格分类挂牌堆放，贮存期不得超过材料保质期。其中粘贴砂浆、抹面砂浆要放在阴凉、通风、干燥处，并注意防雨防潮，在施工现场的贮存期不宜超过 3 个月，耐碱玻纤网布和机械锚栓应防雨存放。
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5.10 施工环境条件

匀质防火保温板外墙外保温系统工程的施工现场环境温度和墙体表面温度在施工及施工后 24h 内，基层及环境空气温度不应低于 5 摄氏度。夏季应避免阳光暴晒， 必要时在脚手架上搭设临时遮阳设施，遮挡墙面。在 5 级以上大风天气和雨天不得施工，如施工中突遇降雨，应采取有效遮盖措施，防止雨水冲刷墙面。
5.11 匀质防火保温板外墙外保温系统工程施工中应严格执行安全文明施工相关法律法规、标准、规范及相关管理规定，确保施工安全。
[bookmark: _TOC_250004]<四>、系统构造图

薄抹灰外墙外保温保温系统基本构造




基层	系统构造	构造示意图

	基墙
	界面层
	找平层
	粘结层
	保温层
	抹面层
	涂料饰面层

	○1
	○2
	○3
	○4
	○5
	○6
	○7

	混凝土
	界面砂
	砂浆找
	胶粘剂
	30 ㎜匀
	160g/㎡
	真石漆饰面

	墙、空
	浆
	平+防
	
	质改性
	锚栓
	或涂料饰面

	心砖砌
	
	水
	
	防火保
	8*80 ㎜
	

	体墙
	
	20 ㎜
	
	温板
	抹面胶
	

	
	浆复合
	

	
	双层耐
	

	
	碱网格
	

	
	布+锚
	

	
	栓
	







[bookmark: _TOC_250003]<五>、系统及组成材料性能






	序号
	项目
	性能指标

	
1
	
耐候性
	试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落现象，防护层与保温层的

	
	
	拉伸粘结强度不应小于 0.12MPa，且破坏界面应位于保温层内.

	2
	吸水量，浸水 1h（g/㎡）
	≤800




15



	
	
	二层以上：3.0J 级

	3
	抗冲击强度（J）
	

	
	
	首层：10.0J 级

	4
	抗风压值
	不小于工程项目的风荷载设计值

	5
	耐冻融
	10 次冻融循环后，表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象。

	
6
	水蒸气湿流密度，
	
≥0.85

	
	g/(㎡·h)
	

	7
	不透水性
	2h，试样防护层内侧无水渗透

	8
	系统抗拉强度
	≥0.12MPa，并且破坏部位不得位于各层界面

	
9
	
火反应性
	火反应性不应被点燃，试验结束后试件厚度变化不超过10%，

	
	
	或大型火灾试验符合要求。



[image: ]1、匀质防火保温板外墙外保温系统的性能指标

2、匀质板性能指标


 (
16
)
[image: ]项目
干表观密度，kg/m³ 抗压强度，MPa 抗折强度，MPa
垂直于板面方向抗拉强度，MPa 体积吸水率%
导热系数，W/（m·K） 尺寸稳定性，%
蓄热系数抗冻性
干湿循环 燃烧性能等级
放射性

性能指标
≤170
≥0.30
≥0.15
≥0.12
≤8
≤0.055
≤0.3
≥1.20
15 次冻融循环后质量损失率应不大于 5%，
抗压强度损失率应不大于 25%
≥0.80
A 级
天然放射性核素镭﹣266，钍﹣232，钾﹣40 的放射性比活度应同时满足 IRa≤1.0，Ir≤1.0
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[image: ]3、胶粘剂性能指标


	试验项目
	
	性能指标

	拉伸粘接强度（ MPa）（与水泥砂
	原强度
	≥0.60

	浆）
	耐水
	≥0.40

	拉伸粘接强度（ MPa）（与匀质改
	原强度
	≥0.10，且破坏部位应在保温层内



 (
17
)
 (
性防火保温板）
可操作时间
（h）
耐水
≥0.10，且破坏部位应在保温层内
1.5~4.0
)




4、抹面胶浆性能指标



 (
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5、耐碱涂覆
原强度

性能指标
≥0.7


网布性能指

 (
17
)


 (
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标


温板）

耐 水 原强度耐水

≥0.5
≥0.10，且破坏部位应在保温层内
≥0.10，且破坏部位应在保温层内
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6、锚栓性能

项目

≤3.0
指标
1.5~4.0
性能指标

 (
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)
单位面积重量（g/㎡）

耐碱断裂强度（经、纬向）

标准型加强型标准型加强型

≥160
≥300
≥1250
≥2000

 (
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耐碱强力保留率（经、纬向），%断裂伸长率（经、纬向），%
玻璃成分，%

涂塑量（g/㎡）
试验项目
单个锚栓抗拉承载力标准值（KN）
（混凝土墙基层）

≥90
≤5.0
符合 JC719 的规定，其中ZrO2 14.5
±8，TiO2 6±0.5
≥20
性能指标
≥0.80
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单个锚栓抗拉承载力标准值（KN）（砌体基层）
砼基层

≥0.30
≥25

 (
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锚栓有效锚固深度（㎜）
塑料圆盘直径（㎜）

砌体基层

≥50
≥50

 (
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)
[image: ]

锚固件带圆盘的塑料套管应采用聚酰胺，聚乙烯或聚丙烯材料制成，且不得使用回收的再生料；金属螺钉应采用不锈钢材料或经过表面有防腐处理的金属制成，且具有断热桥设置。塑料圆盘直径不应小于 60mm。，其技术性能指标应符合。
7、柔性耐水腻子的性能指标

 (
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[image: ]试验项目 容器中状态施工性
干燥时间（表干）（h）打磨性
耐水性，96h 耐碱性，48h
粘接强度（MPA） 柔韧性
低温贮存稳定性








标准状态
冻融循环（5 次）

性能指标
无结块、均匀刷涂无障碍
≤5
手工可打磨无异常
无异常
≥0.60
≥0.40
直径 50 ㎜，无裂纹
﹣5℃冷冻 4h 无变化，刮涂无困难






8、弹性底涂的性能指标
 (
项目
容器中状态施工性
干燥时间（h）
表干时间
实干时间
断裂伸长率，%
表面憎水率，%
性能指标
搅拌后无结块、呈均匀状态涂刷无障碍
≤4
≤8
≥100
≥98
)







9、饰面涂料的性能指标
 (
项目
抗裂性
平涂用涂料
连续性复层建筑涂料
浮雕类非连续性复层建筑涂料
指标
断裂伸长率≥150%
主涂层的断裂伸长率≥100%
主涂层初期干燥抗裂性满足要求
)
10、附件

在匀质改性防火保温板建筑外墙外保温系统中所采用的附件，包括托架、密封膏、密封条、包角条、包边条、盖口条等均应分别符合相应的产品标准的要求。
<六>、匀质防火保温板外墙外保温系统施工流程

 (
材料准备
) (
基层墙面找平层验收合格及清理
工具准备
挂基准线
18
)
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