室外

景观绿化工程施工

沥青道路专项施工方案

单位名称：河南国基建设集团有限公司编制人员：丁二超

### 审核人员：

编制日期：2016 年 3 月 8 日

# 第一部分	工程概况

## 第一节	工程概述

室外景观绿化工程施工位于郑州市双林路 288 号，根据本工程全线的交通量，交通组成及交通特性，采用路面结构作法如下：

一、沥青道路路面结构：

沥青表面处治	喷封层油	沥青用量(kg/m2) 1.2 ，SMA13 沥青玛蹄脂碎

石混合料 4CM ，沥青表面处治 喷粘结油 沥青用量(kg/m2) 0.6，AC-20 改性沥青砼 5CM，沥青表面处治 喷粘结油 沥青用量(kg/m2) 0.6，AC-25 改性沥青砼 6CM，乳化沥青稀浆封层 0.6CM(0.8～1.0kg/m2 乳化沥青透层)，水泥稳定级配碎石基层 25CM(水泥含量 5.5%)，水泥稳定级配碎石底基层 25CM(水泥含量 3%)，压实土基。根据现场具体情况，局部基层采用C20 钢筋砼垫层 200 厚，配筋φ10@200 纵横向。

## 第二节	设计技术要求

### 一、矿料

矿料级配组成可参考表 1、2

防滑指标：F0≥45,TD=0.2, PSV≥35.

结

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%）

沥青

构

用量

表 1	AC-20 矿料级配范围	推荐沥青用量 4.3% (1)AC-20 矿料级配范围

| 层 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-20 C | 95-10 0 | 78-9 2 | 62-8 0 | 50-7 2 | 26-4 5 | 16-4 4 | 12-3 3 | 8-24 | 5-17 | 4-13 | 3-7 | 4.3 |

表 2	AC-25 矿料级配范围	推荐沥青用量 4.0%

- AC-25 矿料级配范围

| 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 75-9 0 | 65-8 3 | 57-7 6 | 45-6 5 | 24-4 0 | 16-4 2 | 12-3 3 | 8-24 | 5-17 | 4-13 | 3-7 |

沥青

结

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%）

用量

构

（%）

层

0.07

26.5

AC-25

90-10

0

4.0

C

采用 A 级道路石油沥青，沥青标号采用 70 号。其技术指标要求如下表。

| 指标 | 单位 | 要求 | 试验法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，5S,100g) | 0.1mm | 60-80 | T0604 |
| 软化点(R&B) 不小于 | ℃ | 48 | T0606 |
| 60℃动力粘度不小于 | Pa.s | 180 | T0620 |
| 15℃延度不小于 | cm | 100 | T0605 |
| 蜡含量（蒸馏法）不大于 | % | 2.2 | T0615 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 260 | T0611 |
| 溶解度不小于 | % | 99.5 | T0607 |
| 质量变化不大于 | % | 0.6 | T0609 或 T0610 |
| 残留针入度比不小于 | % | 65 | T0604 |

粗集料：采用的卵石须大型反击式碎石机扎制。为减少粉尘排出量，建议在扎制石屑和碎石时，应调整碎石机、，尽可能减少粉尘的产量。扎好的碎石应分开堆放，并做好防尘处理，保持碎石清洁。

2 个或 2 个以上破碎面颗粒含量

不小于

%

90

具体质量技术要求见下表。

| 指 | 标 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 |  | 不大于 | % | 26 |
| 洛杉矶磨耗损失 |  | 不大于 | % | 30 |
| 表观相对密度 |  | 不小于 |  | 2.60 |
| 吸水率 |  | 不大于 | % | 2.0 |
| 坚固性 |  | 不大于 | % | 12 |
| 针片状颗粒含量（混合料） |  | 不大于 | % | 15 |
| 其中粒径大于 9.5cm， |  | 不大于 | % | 12 |
| 其中粒径小于 9.5cm， |  | 不大于 | % | 18 |
| 水洗法＜0.075mm 颗粒含量 |  | 不大于 | % | 1 |
| 软石含量 |  | 不大于 | % | 3 |
| 粗集料与沥青的粘附性 |  | 不小于 | 级 | 4 |
| 1 个破碎面颗粒含量 |  | 不小于 | % | 100 |

细集料：细集料可采用天然砂、机制砂、石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。具体质量要求见下表

项	目

单位

技术要求

表观相对密度

不小于

2.50

坚固性（＞0.3mm 部分）

不小于

%

12

含泥量（小于 0.75mm 的含泥量）不大于

%

3

砂当量

不小于

%

60

亚甲蓝值

不大于

g/Kg

25

棱角性(流动时间)

不小于

S

30

（细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm 的含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于 0~4.75mm）或亚甲蓝值（适用于 0~2.36mm 和 0~0.15mm）

二、 填料

矿粉采用石灰岩或岩浆岩中的强基性憎水性石料经磨细后得到的矿粉，原石料中的泥土杂质除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。其具体质量要求详见下表：

|  | 项 | 目 | 单 位 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 |  | 不小于 | t/m3 | 2.50 |
| 含水量 |  | 不大于 | % | 1 |
|  |  |  |  | 100 |

粒度范围＜0.6m

＜0.15mm

＜0.075mm

%

90~100

75~100

外	观

无团状粒结块

亲水系水

＜1

塑性指数

＜4

三、抗剥落剂

为保证沥青与集料间的粘结力，提高抗水损害能力，要求掺加抗剥落剂，抗剥

落剂应采用：性能良好、稳定、持久、且施工易于操作，加入后沥青与集料的黏附性不低于 4 级。其掺量为沥青重量的 0.4%。沥青中加入抗剥落剂后，应进行一程度的抗老化（薄膜烘烤箱中加热96 小时，有条件可在压力老化仪PAV 中进行）然后进行粘附性试验，经过初期老化后的混合料须进行浸水马歇尔试验、冬融辟裂试验。

### 四、其他说明

1、集料及填料符合《沥青路面施工及验收规范》（GB-50092-96）的要求。

2、沥青混凝土的压实度 98%（中下面层马歇尔密实度），

3、施工前根据设计要求和材料供应情况进行配合比设计及检验，铺筑沥青面层时尽量避免纵向接缝，若不能避免侧必须按照施工技术规范要求执行。

# 第二部分	施工方案

## 第一节	施工准备

（一）施工图纸会审

我单位决定由管理经验丰富的项目经理牵头，组织项目各专业工长、质检员、技术员、班组等认真学习图纸，吃透图纸。在图纸学习期间，尤其应注意工程实际与图纸之间的标高是否一致，尺寸位置等是否一致。

（二）各专项施工方案

根据工程施工总进度计划，每项工作展开前进行相关的技术准备，如编制安全、文明专项施工方案，关键项目施工过程的作业指导书。

（三）规范、标准、图集等收集

施工之前，将本工程所需的规范、标准、图集等技术资料收集齐全。

（四）设备及器具

根据本工程的施工需要配置有关设备及器具，具体见附表。

## 第二节	施工测量

本工程施工路段较长，测量放样工作量复杂。为保证工程各结构物平面位置的放样及高程准确，根据工程特点，拟采取如下测量方案：

a．测量设备:设置测量组二组，配备水准仪   2   台，经纬仪   2   台b．设置坐标控制网及水准点：为保证施工测量的连续性和一致性，在施

工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。

根据所设置坐标控制网，直接测放各工程构筑物的平面位置，但须同时用其它坐标控制点进行交汇复核，根据所设置各水准点可以方便进行施工高程测量。

## 第三节	沥青砼路面施工方案

路面工程质量是道路质量的关键，其工程质量要求高，技术性强，在整个路面施工过程中，从路面底基层的验收到各沥青层的铺筑施工都必须步步、层层严格认真、一丝不苟。各级工程技术人员、材料人员均严格把好技术关、材料关，严格按照技术规范及设计图纸要-求施工。沥青砼各层由沥青热拌场拌和混合料、摊铺机摊铺、路面施工专用机械碾压。工程施工的自始至终均严格按招标文件和国家规定的现场施工技术规范执行，严把质量关，确保质量和工期，确保业主及监理工程师的满意。

本工程施工程序如下：

沥青砼配合比试验（合格）→下层验收（合格）→	洒透层油→拌和站按配合比拌和沥青砼→沥青砼运输至摊铺现场→摊铺机摊铺→沥青路面各专用设备分别有序碾压（达标）→ 检测达标。

### Ⅰ、沥青砼摊铺前的工作

1、材料准备工作

- 热拌场（含破碎场）的建设：利用公司在双流金桥镇旁的热拌场、破碎场，在接到开工通知书后，尽快调试至能迅速投入正常生产。

合格的的砂、石料、矿粉等，并在大型破碎场用合格的卵石，采用大型反击破加工（且用除尘设备除尘）成符合设计要求的各型沥青砼的各级材料，运进（运进之前用洗料设备清洗干净）热拌场的堆料场分别堆放。

- 所有运进沥青拌和场的材料必须是合格材料，不合格材料严禁进场。

- 堆料场必须建立足够高度的隔离墙，所有材料必须严格分类、分级堆放，严禁混淆，矿粉还必须覆盖，以防雨防潮。

- 所有材料必须提前充分备足，确保正常施工。加班加点加工材料， 使堆料场具有充足的各类材料，只能料待工，不许工待料。

2 .沥青混合料的生产、运输：

对各种材料进行符合性检测，做好两阶段（目标、生产）配合比设计并报送监理工程师审批。

严格选用设计图指定的合格沥青，按经批准的配合比，调试好沥青拌和设备各项参数，通过进入沥青拌和楼拌和成合格的沥青混合料。

- 沥青砼正式摊铺前的试验

在正式铺筑之前，先选定一段（单边）为试验路面，试铺合格后方可进行正式铺筑。

用	15t/车自卸汽车将拌和合格的沥青混合料运至铺筑现场，用摊铺机标准、均匀地铺筑。

自卸汽车在运程中，做好保温和防雨工作，确保沥青混合料能及时、顺利到达铺筑现场卸入摊铺机料斗。

### Ⅱ、沥青砼层施工

1、透层施工

  - 、透层油采用慢裂的渗透性好的洒布型阴离子乳化沥青，拟选用技术指标符合设计和规范要求的阴离子乳化沥青。

  - 、路面在下层养生完毕后，表面稍变干燥而又尚未硬化的情况下喷洒透层沥青。洒布透层沥青之前应清扫路面，并遮挡结构物（路平石及人行道路缘石）表面避免污染。

  - 、其沥青与水的比例根据洒布机、渗透性试验进行调整，以易于渗透，且有一定渗透深度（不小于 5mm），表面不形成油膜为合格。

  - 、采用沥青洒布车，进行均匀喷洒透层沥青，第一次喷洒沥青含量约 35%的沥青乳液，使其透入基层表面一定深度，然后第二次喷洒浓度较大的沥青乳液。要喷求洒均匀，不得漏洒（个别漏油必须人工涂刷）不得过量和形成油膜。

  - 、当气温低于 10℃或大风天气、即将降雨时不得洒布透层油。

  - 、透层油洒布后的养生时间随透层油的品种和气候条件由实验确定， 确保液体沥青中的稀释剂全部挥发，乳化沥青渗透且水分蒸发。

2、沥青砼摊铺

1）.摊铺前

将熨平板预热 15～20min，使其接缝处原路面的温度达65℃以上，调整摊铺机熨平板。

a、在新开始铺筑路段，应使高度为各层的厚度乘以各层的松铺系数，使熨平板与 2%的路面横坡一致，然后在全宽度范围内填5 块木块，使熨平板放稳。

b、在接着已铺好的沥青层铺筑时，应量出横缝处新铺路面的实际厚度， 再乘以各层的松铺系数，确定在已铺路面上应垫的高度。再在全宽度范围内垫5 块木块，使熨平板放稳。

c、开始摊铺时，逐车检测混合料的温度，应不低于 130℃。

d、调整摊铺机的振夯频率及振幅，使摊铺后的沥青混合料具有 80%以上的初始密度。

- 、摊铺时

a、摊铺速度，应根据拌和设备的生产能力和热料仓的贮料数量、运输距离、配备的运输车及压实能力来综合考虑；更重要的应使摊铺保持匀速，连续不间断地铺筑。一般的摊铺速度如下：

中、下面层：2.5～3m/min。b、摊铺工艺：

  - 沥青砼的摊铺、测量：此两项工作必须同时进行。沥青摊铺机由操作手进行操作。测量工站在摊铺机振动平台上进行操作，双方必须密切配合。同时严格使用自动调平仪进行控制，用以保证沥青路面的平整度和厚度控制。沥青砼摊铺要求：

信息集控中心大楼室外景观绿化工程施工	沥青专项施工方案

直线上：摊铺机沿一侧划线标记或平石行走；

弯道上：一个弯道要一次性铺完。小弯道要先内、后外，再铺中间。摊铺机一直向前，铺筑与中线上、下坡无关。

  - 下面层采用准钢丝绳法进行控制，沥青摊铺机、自卸汽车行驶速度同步、轨迹相同，任何机械不能随意刹车。测量工在铺筑的同时，要在已铺路面的高、低处作上记录。再由精整工负责及时修补平，力求一次铺好。

  - 在铺筑中应使螺旋送料器慢速、均匀、不断地向两侧供料，使送料器中的料始终保持在螺旋叶片以上。

  - 铺筑时使摊铺机料斗中的沥青混合料保待一定数量，料斗的侧挡板应有规律的拢料。开始铺筑时等待卸料车至少应有 6 辆，铺筑过程中至少应保持 3 辆。铺筑时应有专人检查厚度及横坡度，发现偏差及时纠正。

3、沥青砼找平

中、下面层采用摊铺宽度为6.0m 的摊铺机进行摊铺，由于各结构层的矿料种类、质地及合成级配不同，对各层的主要技术指标要求不同，因此采用的找平方法也不一样。沥青表面处治 喷粘结油 沥青用量(kg/m2) 0.6，沥青表面处治 喷封层油 沥青用量(kg/m2) 1.2；

- 下面层是联结基层与面层的沥青层。其作用除路面结构的要求外，还为了弥补基层厚度不足，使下面层的标高及层厚符合设计要求。

- 中面层的平整度将直接影响上面层的铺筑质量。它是在下面层平整度的基础上进一步调平，同时在厚度上再作一次调整，为上面层铺筑创造良好条件。4、沥青砼碾压：

- 紧接摊铺，整平之后，马上在规定的温度以上就开始压实，（所用压路机均为自喷水）。压实上机顺序：钢轮式压路机→轮胎式压路机→振动压路机。

  - 钢轮式压路机 2~3 遍，第一轮悬出所铺路面以外 20cm 宽，第二轮重复第一轮的 20~30cm 宽。

  - 轮胎式压路机的压实温度为 120~130℃以上。注意边轮不能压出新铺的路面，控制在距边线为 10cm 宽最佳，轮胎式压路机碾压不小于 12~14 遍。

  - 用振动压路机由高边至低边（横向）来回振动压实一次，并两次轮迹

搭接宽度 10cm。振动压路机是最后一道工序，压完后一切压路机不得再往上行驶。要求三种压路机在压实过程中，进、退轮迹要直，不能任意急刹车、停车、随便错车。

- 主要机械设备

| 自行沥 | 轮胎式压 | 两轮钢轮式 | 空压机带 | 15T | 沥青 | 自动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青摊铺 | 路机（自 | 压路机（自喷 | 截刀有风 | 自卸 | 洒布 | 调平 |
| 机 | 喷水） | 水） | 管 | 汽车 | 车 | 仪 |
| 2 台 | 2 台 | 2 台 | 3 台 | 20 辆 | 2 辆 | 2 台 |

技术

总工

沥青工

长

压路机

手

测量

工

沥青

工

沥青精	摊铺

整工	机手

洒沥青

操作工

专业

电工

1

2

6

2

4

10

3

2

2

熟练机

械修理工

2

各工种人员（单位：人）

- 除按设计规范的有关规定执行外，还应做到以下几个方面：

温度控制：沥青混合料的矿料温度，沥青加热温度、混合料出厂温度、摊铺温度、初压温度、各专用碾压设备的终压温度及开放交通的路表温度，均严格符合现行施工技术规范。

摊铺厚度控制：6cm 厚沥青混凝土层其松铺厚度 6.9-7.2cm，压实厚度5.9-6.1cm 。5cm 厚沥青混凝土层其松铺厚度 5.8-6.0cm ， 压实厚度

4.9-5.1cm。4cm 厚沥青砼层其松铺厚度 4.6-4.8cm，压实厚度 3.9-4.1cm。

每车沥青混合料摊铺时间不能超过 5 分钟。碾压以温度、遍数、压实度为控制。

铺筑边缘必须顺直，弯道圆滑，纵横接缝不宜看出任何痕迹。

为减少路面跳车现象，要求铺筑沥青砼面层时，每天单边进度尽量增大， 使面层横向接头越少越好。

## 第四节	沥青路面质量过程控制措施及总量检验方法

沥青路面过程质量控制是保证在施工过程中不出现次品的手段，为改变现在大都为事后检查的方法，本施工组织设计增加过程质量控制及总量检验方法。以便更好的进行工程施工

一、质量过程控制措施

- 为了做好沥青混合料生产过程中的实时控制，及时发现各项生产参数是否符合配合比设计要求，本道路工程采用间歇式拌和机生产沥青混合料时， 将配备计算机自动采集及自动打印数据装置，进行沥青混合料的“过程控制”

（在线监控）和总量检验。

- 开始拌和前应设定每拌和一盘里混合料的生产量，各个热料仓、矿粉、沥青等的标准配合比用量，设定各项施工温度。拌和过程中计算机通过传感器采集每盘和一盘混合料的各项数据，由计算机自动处理或者逐盘打印这些数

据，进行沥青混合料质量的在线监测。当计算机能够实时检测、自动处理、显示、保存所采集的各项数据时，也允许不逐锅打印数据，只打印汇总统计值。

- 计算机必须逐盘采集各项数据，按各个料仓的筛分曲线，逐锅计算出矿料级配，与工程设计级配范围及容许内容的施工波动范围进行比较，实时评定矿料级配是否符合要求。当发现不合格的情况，必须引起注意，如连续 3

锅以上都出现不合格情况时，宜对设定值进行适当调整。

- 计算机必须逐盘集沥青集合料的实际使用量及沥青混合料的生产量 ,计算油石比(或沥青用量),与设计值及容许的波动范围相比较,评定是否符合要求. 如连续 3 锅以上不符合要求时,宜对设定值适当调整。

- 计算机必须实时监测和采集与沥青混合料生产有关的各种施工温度 ,与采用的技术规范的要求进行比较,评定是否符合要求。

二、总量检验方法

- 总量检测的周期可以使一个工作日或一台班.施工停止时,计算机应自动计算并即使打印出各项数据的统计结果.其中沥青混合料的矿料级配可以是全部的筛孔, 但评定是否符合要求可只对 5 个控制性筛孔(0.075mm 、2.36mm4.75mm、公称最大粒径、一档较粗的控制性粒径等筛孔 )。并按式

（1.1）--式（1.3）计算全过程各种指标的平均值、标准差、变异系数，进行

沥青混合料生产质量的总量检验。K0=	K1+K2+………+kN	(1.1) N

(K-K)2+(K-K)2+...+(K -K)2

1 0

2 1

N-1

N 0

S

(1.2)

Cv=	S	(1.3)

K0

式中：K0—该报告周期的平均值，%；                S—一个报告周期的测定的标准值差，%； Cv—一个报告周期的测定值的变异系数，%；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928045073114006041