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基层局部找平运料用基层上弹基准线熔卷材胶面河南国基建设集团有限公司8新县卡莱顿国际大酒店工程地下室S
度不小于500mm，两边均匀搭接250mm。附加层必须经验收合格后方可进入下道工序。b、搭接宽度：长
别是立墙卷材热熔施工时，更应注意施工安全，应佩戴防护用品。施工现场应清除易燃物及易燃材料，并备有灭火
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新县卡莱顿国际大酒店工程
)..................................................
结）施工要点：a、结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理：首先，将固定模板用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50
污、铁锈等，应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。若基层高低不平或凹坑较大时，用掺加108胶水（占水
基层要干燥，简易测定方法：将1m见方的防水卷材倒盖在基层表面上，静置3~4h后掀开检查，若覆盖处的基
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..................................................
盒、刮板、毛刷、压辊。c、专用热熔机具：热熔喷枪或喷灯。d、辅料：基层处理剂、卷材胶黏剂、收口压条。
结）施工要点：a、结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理：首先，将固定模板用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50
）地下室外墙铺贴卷材作业条件准备穿墙管道采用套管式防水法，套管加焊止水环；墙面的预埋管件等应进行隐蔽
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一、编制依据：

1、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

2、《地下工程防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）

3、《建筑施工手册》 （第二版）

4、《地下建筑防水构造》标准设计图集 02J301
二、工程概况：

本工程为地下一层结构，地下室外墙、顶板防水采用 SBS 改性沥 青防水卷材，做法如下：
1、地下室底板
a、基础垫层

b、20mm 厚水泥砂浆找平层
c、3mm 厚 SBS 防水卷材 2 层

d、50 厚细石混凝土保护层

1、地下室外墙（由里向外）：

a、防水混凝土侧墙

b、25 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层（基层刷冷底子油）

c、3mm 厚 SBS 防水卷材 2 层
d、20 厚 1：2 水泥砂浆保护层

e、100 厚膨胀聚苯板

2、顶板：

a、防水混凝土顶板

b、20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层
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距阴角中心200mm以上。SBS防水卷材满粘时，搭接宽度长短边均不小于100mm（GB50108－2
在混凝土结构基体上施工一层20厚1：2.5水泥砂浆找平层。找平层抹完后应养护，待达到一定强度，方可做
有限公司21新县卡莱顿国际大酒店工程地下室SBS防水施工方案如发现防水层有损坏，必须及时修复，方可浇
防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）《建筑施工手册》（第二版）《地下建筑防水构造》标准
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c、4mm 厚 SBS 防水卷材（基层刷冷底子油）
d、100 厚聚苯板隔离层

e、70 厚 C20 细石混凝土保护层

f、顶面铺排水组合板
三、施工准备

（一）、前期准备

1、 施工前认真审核图纸，了解地下防水细部底构造和要求；

2、 地下防水工程施工应按照各道工序要求进行验收，合格后方可 进入下道工序的施工；
3、所使用的防水材料必须有出厂合格证书，材料必须符合设计要 求；
4、防水材料进场后，应按规定进行现场取样复试。取样原则为大 于 1000 卷抽 5 卷，每 500~1000 卷抽 4 卷， 100~499 卷抽 3 卷， 100 卷 以下抽 2 卷，进行规格尺寸和外观质量检验， 在外观质量检验合格的卷 材中，随机取一卷， 切除距外层卷头 2.5m 后， 顺纵向取长 500mm 全幅 卷材试样两块送试验室检验其质量，检验必试项目： 拉力、断裂伸长率、 不透水性、柔度（ － 10 C,－ 15 C）、耐热度（85 C，90 C），见证取样 1 组；
5、SBS 防水卷材规格为 7.5m ×1m ，聚酯胎体，用于地下室， 产品 主要技术指标如下表所示：
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 (
新县卡莱顿国际大酒店工程
)施工应用：河南国基建设集团有限公司5新县卡莱顿国际大酒店工程地下室SBS防水施工方案1）基层要求：基
，在已处理好柄干燥的基层表面，按所选卷材的宽度留出搭接尺寸，将铺贴基准线弹好，以便按此基准线进行卷材
岗的工种，必须有上岗证才可上岗。卷材防水层特殊部位的细部做法，严格按方案交底，精心施工，须符合设计要
有限公司16新县卡莱顿国际大酒店工程地下室SBS防水施工方案性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。常温
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产品主要技术指标
 (
序号
   
性能项目
1
    
拉伸强度
2
   
断裂伸长率
3
     
耐热度
4
    
低温柔度
5
    
抗渗透性
单位
N
%
（
℃
，
 
2h
）
指标
≥1700
 
（纵横向）
最大拉力时，
≥60
 
（纵横向）
90
≤-15℃
，
 
r=25mm
，
 
3S
 
弯
 
180
，无裂纹
压力
 
0.3mpa
，不透水，保持
 
30min
)
6、产品特点：

a、不透水性能强

b、抗拉强度高，延伸率大，尺寸稳定性能好，对基层收缩变形和 开裂适应能力强；
c、耐高低温性能好， SBS 适用于较低气温环境的建筑防水；   d、耐穿刺、耐硌破、耐撕裂、耐腐蚀、耐霉变、耐候化性能好 e、施工方便，热熔法施工四级均可操作，接缝可靠。
防水卷材应直立堆放，高度不超过 2 层， 短途运输平放时，不宜超 过 4 层， 贮存处应阴凉通风，避免日晒、雨淋或受潮。
7、施工工具及辅料：

a、清理防水基层的施工工具： 铁锹、扫帚、吹风器、手锤、钢凿等。 b、卷材铺贴的施工工具： 剪刀、卷尺、 弹线盒、刮板、毛刷、压辊。 c、专用热熔机具：热熔喷枪或喷灯。
d、辅料：基层处理剂、卷材胶黏剂、收口压条。

8、施工应用：
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结）施工要点：a、结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理：首先，将固定模板用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50
有限公司16新县卡莱顿国际大酒店工程地下室SBS防水施工方案性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。常温
SBS防水施工方案铲除，并将尘土杂物清扫干净，最好用高压空气进行清理。阴阳角等处更应仔细清理，若有油
员验收合格进入下道工序（须监理验收）粘贴附加层专职质检员验收合格进入下道工序（须监理验收）铺粘卷材专
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1 ）基层要求：基层必须平整、清洁、干燥、含水率应小于 9%，然 后用底子油均匀涂刷基层表面，待其干燥后方可施工。如采用冷粘施工 可不涂刷。对缝、洞、沟、墙、管、角这些形状复杂、应力集中、容易 造成渗漏的节点部位，要进行增强层施工处理。
2 ）卷材铺贴顺序方向：卷材铺贴顺序为先高跨，后低跨；同等高 度，先远后近，避免已铺屋面因材料运输遭人员踩踏和破坏。同一平面 从低处开始铺贴，铺贴方向为屋面坡度＜ 3%时平行于屋脊的方向铺贴； 坡度在 3%——15%之间时平行或垂直于屋脊方向铺贴;坡度＞ 15%时垂 直于屋脊方向铺贴。平行于屋脊搭接缝顺流水方向， 垂直于屋脊时接缝 应顺主导风向铺贴。
3 ）铺贴方法： 热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面 和基层均匀加热，待表面沥青开始融化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边 铺贴卷材， 并用压轴压实。同时应注意调节火焰大小和速度， 使沥青温 度保持在 200~250℃之间，施工完毕后应再用冷粘剂对搭接边进行密封 处理。冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛脂等冷粘剂 均匀涂刷在基层表面， 并控制厚度均匀， 边铺卷材边用橡皮轴推展卷材 排出空气至压实，当环境温度低于 15℃时，应采用热熔法处理搭接部位 和卷材收头部位。
4）搭接处理

长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度  150mm， 双层防水应   150mm， 短边搭接时单层应  150，双层应  150mm.同时，粘贴要均匀， 不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂挤出并形成条状。
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将搭接缝卷材掀起，另一手持火焰喷枪（或汽油喷枪）。从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面，随烘烤熔融随粘贴，
地下防水细部底构造和要求；地下防水工程施工应按照各道工序要求进行验收，合格后方可进入下道工序的施工；
取样原则为大于1000卷抽5卷，每500~1000卷抽4卷，100~499卷抽3卷，100卷以下抽2
前及浇筑过程中，严禁穿带钉鞋的人员进入施工现场，以免损坏防水层。在高空作业中，或外墙作业中一定要有防
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5 ）检查验收

施工完毕后进行详细检查，确保防水面无包鼓、皱折、脱落和 大的起壳等现象，做到平整、美观，从而保证工程优良的防水效果。
（二）地下室外墙铺贴卷材作业条件准备

1、穿墙管道采用套管式防水法，套管加焊止水环；

2、墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收，使其符合设计和施 工验收规范的要求；
3、外墙穿墙螺杆须加止水片，模板和螺杆拆除后，螺杆洞口采用 高标号防水砂浆封实抹平；
4、砂浆找平层须达到一定的强度。

（三 ）地下室顶板铺贴卷材作业条件准备：

1、基层水泥砂浆找平层应有足够的强度，找平层应抹平压光、坚 实、牢固、不起砂，不得有凹凸、松动、鼓包、 裂缝麻面等现象。其平 整度可用 2m 直尺检查， 找平层与直尺间的空隙不得超过 5mm；
2、找平层表面必须干净、干燥，其含水率不得大于 8％；

3、底板找平层与立墙交接处、找平层与积水坑、等交接处的阴阳 角均应做成半径 50mm 的圆弧；
4、卷材表面不得有任何隔离剂、灰尘和油污等脏物，如有及时清 除。
（ 四） 技术及人员准备

施工前应对图纸审核，了解本工程施工图中的防水细部构造和技术 要求， 并根据防水工程施工方案或技术措施， 做好上岗培训和技术交底，
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层刷冷底子油）→4mm厚SBS卷材施工→20厚1：2水泥砂浆保护层→100厚膨胀聚苯板（专用粘结剂粘
求和施工及验收规范的规定；卷材的压实：在粘合好之后，马上用手滚或大压滚滚压牢固，特别是卷材的搭接街头
）地下室外墙铺贴卷材作业条件准备穿墙管道采用套管式防水法，套管加焊止水环；墙面的预埋管件等应进行隐蔽
mm、深25mm的外大内小的洞，在根部河南国基建设集团有限公司9新县卡莱顿国际大酒店工程地下室SBS
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施工人员每组由 7 人组成，分工合作。地下防水工程由防水专业队伍施 工，其施工人员必须持有信阳市建委颁发的防水施工人员上岗证书。
（五）工具准备

使用工具一览表




[image: ]机具名称

棕扫帚

钢丝刷

小平铲

长柄刷或滚刷

剪刀

彩色粉袋

粉笔

钢卷尺

铁辊

刮板

铁锤

橡胶刮刀

腻刀

小推车

弹线盒

汽油喷灯


规格

普通

普通

小型

普通

普通









50m

长 300mm，重 30kg

胶皮刮板

普通


需用数量

50 把

10 把

15 把

30 把

10 把

20 个

60 盒

6 把

8 个

20 个

6 把

20 把

10 把

2 辆

2 个

10 个


用途

清扫基层

清扫基层

清扫基层

清扫基层

裁减卷材

卷材上弹基准线

作标记

丈量尺寸

丈量尺寸

推刮卷材及刮边

卷材收头钉水泥钉

找平用

基层局部找平

运料用

基层上弹基准线

熔卷材胶面










[image: ]
河 南 国 基 建 设 集 团 有 限 公 司     8


表面不得有任何隔离剂、灰尘和油污等脏物，如有及时清除。（四）技术及人员准备施工前应对图纸审核，了解本
国基建设集团有限公司14新县卡莱顿国际大酒店工程地下室SBS防水施工方案火焰停留在一处直火烧烤时间过
0厚细石混凝土保护层地下室外墙（由里向外）：a、防水混凝土侧墙b、25厚1：2.5水泥砂浆找平层（基
并须将熔融的沥青挤出，以抹子（或刮刀）刮平。搭接缝或收头粘结后，可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加
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四、施工方法的选择

地下室外墙板及顶板防水卷材采用外防外贴法施工， 施工工艺采用 热熔实铺满粘法施工。
（一）、外墙板防水施工

1、作业条件：

a、已对外墙对拉螺杆孔处理完毕，如图：

[image: ]
b、施工人员证件齐全。

2、操作工艺：

结构穿墙螺杆孔封堵，结构面清理→拆除根部临时保护墙→20厚 1： 2.5 水泥砂浆找平层（基层刷冷底子油） →4mm厚 SBS卷材施工→20 厚 1：2 水泥砂浆保护层→100 厚膨胀聚苯板（专用粘结剂粘结）
3、施工要点：

a、结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理：首先，将固定模板用的对 拉螺栓周边混凝土凿成直径 50mm 、深 25mm 的外大内小的洞，在根部
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........................9........五、细部做法...........
..................................................
001）。空铺时，长边搭接不小于100mm，短边不小于150mm。上下层和相邻两幅卷材的接缝应错开1
枪，慢旋开关、点燃火焰，调成蓝色，使火焰对准卷材与基面交接处，同时加热卷材底面和基层面待卷材底面胶熔
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将对拉螺栓割除，再将所留空洞浇水洗净，湿润后，用防水砂浆塞实、 抹光、压光，对模板接缝处的水泥渣用磨光机磨平，对外墙表面水泥浆 等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净，最后将混凝土表面灰尘扫净。
b、小心拆除根部临时保护墙，根部大放脚处涂刷 JS 防水涂料。

c、复杂部位增强处理：对阴阳角、管道根部以及变形缝等部位应 做增强处理。
d、找平层：为使防水卷材与基层粘结牢固，在外墙面粉刷 1：3 水 泥砂浆内掺 108 胶水， 表面压光， 使防水卷材粘贴在一个平顺的基面上。
e、涂刷冷底子油，SBS 防水卷材施工。

f、用专用粘结剂在卷材表面抹面， 作为 100 厚聚苯泡沫板的粘结

剂，随抹随粘，保护层应与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

（二）、地下室顶板的防水施工

顶板 20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层施工→清理干燥、基层刷冷底子 油→特殊部位增补处理、 附加层→4mm厚 SBS 防水卷材施工→铺贴 100 厚聚苯板隔离层→70 厚 C20细石混凝土保护层→顶面铺排水组合板
a、找平层及养护

为使防水卷材与基层粘贴牢固，并且铺贴在一个平顺的基面上，在 混凝土结构基体上施工一层 20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层。
找平层抹完后应养护， 待达到一定强度，方可做防水层。 b、基层清理
首先对阴阳角等细部按本方案的要求进行抹灰处理，将阴阳角做 R=50mm 的圆角。 基层清理时必须将突出基层表面的异物、 砂浆疙瘩等
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