# 一、编制依据

1-1.编制依据                                a．增城市新城大道改造工程第二标段施工承包合同； b.中国恩菲工程技术有限公司工程设计施工图。

# 1-2.参照文件

- 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）

- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） c．《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036－98二、工程概况及质量标准

# 2-1.工程概况

- 沥青路面结构类型为：

上面层：细粒式改性沥青混凝土上面层(AC-13)+0.5L/m2 乳化沥青粘层，厚度 4 厘米； 中面层：中粒式改性沥青混凝土上面层(AC-20)+0.5L/m2 乳化沥青粘层，厚度 6 厘米； 下面层：粗粒式密级配沥青混凝土下面层(AC-25)+0.5L/m2 乳化沥青粘层；厚度 8 厘米； 乳化沥青稀浆封层厚度 1 厘米 2Kg/m2 乳化沥青透层。

- 试验路段施工范围

根据《公路沥青路面施工技术规范》要求， 我公司在沥青路面施工之初选在

K2+200.0~~K2+500.0,铺筑试验路段,长度 300m，面积:4650 m2。2-2.沥青混凝土路面质量标准

压实度：>98%（马歇尔试验密度为标准密度） 中线偏位：≤20mm

平整度：≤5mm

中线高程：±15mm

横坡：±0.3%且不反坡弯沉值≤20.0(0.01mm) 2-3.试验段的目的

- 确定合理的施工机械、机械数量及组合方式。

- 确定拌和机的上料速度、拌和数量及时间、拌和温度等工艺。

- 确定透层的材料和工艺。沥青摊铺机的摊铺温度、速度、宽度、自动找平方式等操作工艺；压路机的压实顺序、碾压温度、速度及遍数等压实工艺；松铺系数、接缝方法。

- 验证混合料配合结果，提出生产用的配比和沥青用量。

- 确定压实标准密度。

- 确定施工产量及作业段长度，制定施工进度计划。

- 全面检查材料及施工质量。

- 确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式。

# 三、施工准备

3-1.人员的配备和组织

3-1-1.项目工程机械设备技术人员及技术工人配备表

| 序号 1 | 职务或岗位 设备驾、操人员 | 单位 人 | 数量 7 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备维护人员 | 人 | 3 |  |
| 3 | 技术人员 | 人 | 2 |  |

序号

职务或岗位

单位

数量

备注

1

技术工人

人

4

2

普工

人

10

3-1-2.项目工程劳动力计划表

# 3-2.工程材料的组织

本工程施工时间较短，因此在施工准备过程中，材料采购非常重要，是能否完成本工程建设的关键。

拌和场内储备了足够的原材料，在开工前完成所需材料采购备料工作，保证不影响工程的进展。

# 3-3.机械设备的组织

3-3-1.拟投入本项目工程的机械设备表

| 序号 | 机械（设备）名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青砼拌合站 | 套 | 1 | 拌合场 |
| 2 | 沥青砼摊铺机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 装载机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电子平衡仪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 20T 自卸运输车 | 辆 | 8 |  |

| 6 | 双光轮压路机 | 台 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 胶轮压路机 | 台 | 1 |
| 8 | 洒油车 | 辆 | 1 |
| 9 | 稀浆封层车 | 辆 | 1 |
| 10 | 洒水车 | 辆 | 1 |
| 11 | 弯沉检测车 | 辆 | 1 |

# 3-4.施工用水用电

1、沥青混凝土拌和场有自来生活用水，施工现场沿线附近水源丰富，工程用水可就近搭接水管，应能够满足工程需要。

2、沥青混合料拌和场有专用电源无需另外提供，另设专用供电系统并准备柴油发电机组一台供沥青砼拌合站备用。施工现场有临时供电网，主要用电由临近供电网解决，如遇临时停电，可用我公司自备发电机供电，能满足用电要求。

# 3-5.施工通讯

拌和站和施工作业队驻地设固定电话、配备传真机，主要管理、技术人员配备移动电话、对讲机，满足各作业点、项目部与业主、监理等各方面的联系、协调要求。

# 3-6.施工测量准备

施工测量队随时待命，根据工地交场时间立即进场，进场后及时与监理单位进行测量资料技术交底；同时对他们交出的水准点、导线点进行复测（要求监理旁站），认真作好测量记录，若有问题及时上报监理部。

路面施工测量采用内插加密测量方法，对路面构筑物部位采用交叉挂线法控制路面高程，以保证构筑物顶面与路面面层整体协调性。

按横断面右中右座标测出里程桩号，并根据需要放设护桩，做好施工期间保护，并作好内业记录。

沿线约 200m 设一个临时水准点，每 10m 按摊铺机工作宽度测左中右三个控制点高程， 并作好明显的施工标识；在弧线或转弯处应加设控制点，以完全保证路面平整度要求。

# 四、主要工程项目的施工方法及步骤

4-1.乳化沥青稀浆封层施工

1、清洁基层表面

对预定加铺乳化沥青稀浆封层路段的全部基层表面，应事先将所有的松动材料、泥块以及其他任何障碍物加以清除。在清除的过程当中，先用人工清扫，局部工作量较大的地方采

用高压水枪冲洗的办法清理。采用水冲洗的时候，应等水分蒸发干以后，才可进行稀浆封层的施工。

基层上若有大块油污，将影响稀浆封层与基层的粘结，因而，在铺筑稀浆之前，应将油污清除掉，使用工业清洁剂利于檫洗油污。

2、洒油车均匀洒布乳化沥青透层（1.0L/m2）

在基层养生结束并清除基层表面松散颗粒的尘土后，洒布透层沥青，透层沥青洒布量1.0L/m2，洒布透层沥青的基层上应禁止除施工车辆外的一切车辆通行，施工车辆在其上通行也应慢速行驶，严禁在其上调头，转弯，防止透层沥青局部脱落，对局部脱落的地方要进行修补；待满足相关要求后铺筑乳化沥青稀浆封层。

3、乳化沥青稀浆封层施工一般施工顺序为：

封闭管制交通—放样放线—摊铺—修补修边—早期养护

a、放样画线

根据路幅全宽，调整摊铺箱宽度，使施工车程次数为整数。根据此宽度从路缘石开始放样，一般第一车从左边开始，画出走向线。

b、装料

将符合要求的矿料、改性乳化沥青、水等分别加入摊铺机的相应料箱。一般应全部装满， 并应保证矿料的湿度基本一致。

c、摊铺

  - 将装好料的摊铺机开至施工起点，对准走向控制线，并调整摊铺箱的厚度和拱度， 使摊铺箱周边与基层顶面贴紧；

  - 操作手再次确认各料门的高度和开度；

  - 开动发动机，接合拌合缸离合器，使搅拌轴正常运行，并开启摊铺箱螺旋分料器； c-4 打开各料门控制开关，使矿料、水几乎同时进入拌合缸，并同时将乳化沥青喷出； c-5 调节螺旋分料器的转向，使稀浆能均匀的流向摊铺箱左右；

  - 调节水量，使稀浆稠度均匀；

  - 当稀浆均匀的分布在摊铺箱的全宽范围时，操作手可以通知驾驶员启动地盘，并缓慢前进，一般前进速度为 100-200m/min，但应保证稀浆摊铺量与生产量的基本一致，保持摊铺箱中稀浆混合料的体积为摊铺箱体积的 1/2 左右；

  - 混合料摊铺后，应立即进行人工找平，找平的重点是：起点、终点、纵向接缝、过厚或不平处，尤其对超大颗粒矿料产生的纵向刮痕，应尽快清除并填平；

  - 当摊铺机的任何一种材料用完时，应立即关闭所有材料输送的控制开关，让搅拌缸中的混合料搅拌均匀，并送入并送入摊铺箱摊铺完毕后，即通知驾驶员停止前进；

  - 将摊铺箱提起，然后将摊铺机连同摊铺箱开至堆料处，重复上述操作。4-2.沥青砼上、中、下面层施工工艺

    - 、测量、放线、布设摊铺机运行轨迹和高程控制线；

    - 、AC-25C 沥青混凝土下面层施工前准备

AC-25C 沥青混凝土下面层是由几种不同粒径大小的级配矿料，掺有少量矿粉，用沥青作结合料，按一定比例配合，均匀拌和，经压实成型的路面。

  - 、施工前备齐所需各种规格的集料，全部材料具有完善的进场手续。施工前对各种材料进行调查试验，经选择确定的材料在施工过程中保持稳定，确保数量充足，不随意变更。

  - 、施工前对各种施工机具作全面检查，并经调试证明处于性能良好状态，机械数量足够，施工能力配套。

  - 、AC-25C 沥青混凝土下面层的下承层为上基层，由于在基层和下封层施工时经常与中央预留区的排水工程和填土交错进行，使铺有下封层的基层表面被污染，因此在铺筑

AC-25C 沥青混凝土下面层之前，清除基层表面上的杂物和松散材料，确保基层平整、坚硬、干净、无积水，如有基层表面局部下封层脱落，立即人工补做。

温度，不低于

低温施工

120-150

碾压终了的表面温度，

钢轮压路机

70

不低于

轮胎压路机

80

沥青加热温度及沥青混合料施工温度符合 JTG F40-2004 施工技术规范的要求，并根据沥青的品种、标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度进行选择。具体如下表：

| 施工工序 |  | 石油沥青的标号 |
| --- | --- | --- |
|  |  | AH-70 号 |
| 沥青加热温度 |  | 50～170 |
| 矿料加热温度 | 间隙式拌和机 连续式拌和机 | 集料加热温度比沥青温度高 10～20 矿料加热温度比沥青温度高 5～10 |
| 沥青混合料出料温度 |  | 140～165 |
| 混合料贮料仓贮存温度 |  | 贮料过程中温度降低不超过 10 |
| 混合料废弃温度高于 |  | 195 |
| 运输到现场温度不低于 |  | 145 |
| 混合料摊铺温度，不低 | 正常施工 | 110-135 |
| 于 | 低温施工 | 120-140 |
| 开始碾压的混合料内部 | 正常施工 | 110-140 |

4

振动压路机

65

-

开放交通的路表温度

路面冷却后

2-3 配合比设计

配合比设计确定的各类沥青碎石混合料符合《公路沥青路面施工技术规范》	（ JTG F40-2004）表 5.3.3-2 的马歇尔试验配合比设计技术标准的技术要求，并有良好的施工性能，通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验和进行水稳性检验。配合比设计分为目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段，每阶段的设计经监理工程师平行试验， 签署明确的意见后再进行下阶段的设计。

级

通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％)

配

密级配的 AC-25C 沥青碎石混合料矿料级配范围要满足下表的要求：

| 类 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC- | 100 | 90-100 | 70-90 | 60-83 | 51-76 | 40-65 | 24-52 | 14-42 | 10-33 | 7-24 | 5-17 | 4-13 | 3-7 |
| 25C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 目标配合比设计阶段：采用工程实际使用的材料确定矿料配合比，并计算各种材料的用量比例，通过马歇尔试验确定最佳沥青用量，并符合配合比设计技术标准和配合比设计检验要求，以此作为目标配合比，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度以及试拌使用。通过试验，最终选定试验段沥青混合料油石比为 4%；碎石(22~30mm):碎石(11~22mm): 碎石(6~11mm):碎石(3~6mm):石屑(0~3mm):矿粉:水泥=15：35：13：8：27.5：0：1.5，此目标配合比供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用（试验数据详见附件）。

  - 生产配合比设计阶段：

对间歇式拌和机，在二次筛分后进入各热料仓的材料中取样进行筛分，以确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用。同时反复调整冷料仓进料比例，使供料均衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量及最佳用量±0.3%三个沥青用量马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量。

沥青碎石混合料的马歇尔配合比试验必须满足下表的技术标准：

| 试验指标 击实次数(双面) | 单位 次 | AC-25C 双面各 75 |
| --- | --- | --- |
| 空隙率 VV | ％ | 3-6 |
| 稳定度 | kN | ≥8 |
| 流值 | 0.1mm | 15-40 |
| 沥青饱和度 | ％ | 65-75 |

经平行试验验证，AC-25C 配合比为 5#仓碎石：4#仓碎石碎石：3#仓碎石碎石：2#仓碎石碎石：1#仓石屑：矿粉：水泥=16：28：16：7：29：2：2，油石比确定为 4.1%（试验数据详见附件）。

  - 生产配合比验证阶段：

拌和机采用生产配合比进行试拌，通过铺筑试验路段，并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔试验检验，由此而确定生产用的标准配合比。标准配合比作为生产上控制的依据和质量检验标准，要求矿料级配至少包括0.075mm、2.36mm、4.75mm 及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在 0.3mm～0.6mm 处出现“驼峰”，油石比与设计值的允许误差的±0.3%。

    - 测量放样

  - 在验收合格的上基层上进行控制桩的放样并施测标高，控制桩间距为：直线段 10m， 曲线段 5m。沿路面中心线和四分之一路面宽度处设置样桩，标出混合料松铺厚度。

  - 基准线材料及安装：采用自动调平摊铺机时，应放出引导摊铺机运行走向和标高的控制基准线。AC-25C 沥青混凝土下面层采用挂线方法施工，选用F2～F3 的带油钢丝绳作为导向基准，要求能够承受 1000N 以上的拉力；基准线桩采用高约 60cm，直径约 15mm 的圆钢筋，下部打尖，便于打入下承层；并且每 5m 设一支承柱；避免因钢丝绳本身重量或支承间距太大造成基准线有微量挠度，此挠度反映到高度传感器上，将使摊铺机在纵向长度上铺出波浪式的路面。

    - 沥青混合料拌制

  - 沥青混合料拌和楼设置

拌和楼设置在古水连接线附近。拌和楼的设置除符合国家有关环境保护、消防、安全等规定外，具有良好的排水设施，可靠的电力供应，足够的材料堆放场地及配备实验室；拌和楼设置有防止矿粉飞扬、散失的密封性能和除尘设备。沥青混合料的拌制采用 1 座西筑J4000 沥青拌和站，设备性能良好。特殊工种人员全部进行了岗前培训，持证上岗。

西筑 J4000 沥青拌和楼热料仓有 5 个，均配备电子重量传感器，能准确控制材料数量和

温度。电子称在使用前经过计量局标定；

集尘装置具有二次除尘设备，能够收集全部或部分粉尘，从而不让有害粉尘逸散到空气中去；

混合料拌和机由计算机控制，能逐盘打印集料、沥青的加热温度，混合料的拌和温度， 材料用量和每盘混合料的重量等。

  - 沥青混合料的拌制

沥青混合料的拌和质量是影响沥青路面质量的一个重要环节。在混合料拌和过程中从混合料级配、沥青用量、拌和温度和时间等进行全方位的控制，以提高混合料的摊铺效果。

沥青混合料的拌和采用间歇式拌和机拌和,拌和机逐盘打印沥青及与各种矿料的用量及拌和温度。沥青材料采用导热油加热，沥青与矿料的加热温度调节到能使拌和的沥青混合料出厂温度符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 5.2.2-2 的要求。施工过程中，特别注意混合料温度不稳定。由于沥青拌和楼在开机的20 分钟左右时间内，热料仓、拌和筒的加热拌制温度由于导热过程，而使沥青混合料拌和温度没有进入稳定状态，外表显示温度虽已达到要求值，但内在温度还不够，此时出料后降温较快，摊铺时温度可能达不到要求。拌和前将集料（包括矿粉）充分地烘干，每种规格的集料、矿粉和沥青严格按要求的配合比进行配料。

  - 沥青混合料的拌制时间和要求

沥青混合料拌和时间试拌确定，混合料拌和均匀，所有矿料颗粒应全部裹覆沥青结合料。拌和机每锅拌和时间为 45～55 秒（其中干拌时间不得少于 5 秒），拌和的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团结块或严重的粗细集料分离现象。过度加热的混合料或已经碳化、起泡和含水的混合料都应废弃。当材料的规格或配合比发生变化时，重新根据室内配合比试拌。试拌时抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关力学性能。出厂的沥青混合料按要求检测运输车辆中沥青混合料的温度。

    - 沥青混合料的运输

沥青混合料的运输是影响沥青路面质量的一个重要环节。在沥青混合料运输过程中将其充分覆盖，以防止沥青在高温时受阳光、空气所造成的氧化及沥青混合料温度的降低。

  - 在沥青混合料成品运达工地之前，对工地具体摊铺位置、运输路线、运距和运输时间、施工条件、摊铺能力以及所需混合料的种类和数量等作详细的核对。

  - 沥青混合料采用较大吨位的自卸汽车运输。为防止混合料与车厢板粘结，在车厢侧板和底部涂 1:3 的柴油水混合液，控制好涂液用量，以均匀、涂遍但不积油水为宜。

  - 从拌和机向运料车上放料时，每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少车位置（至

少应挪动三次），以减少粗细集料的离析现象。

  - 运料车覆盖，以防雨、防尘和保温，控制好运输温度。运料车辆的数量应较拌和能力或摊铺速度有所富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料（开始摊铺时，在施工现场等候卸料的运料车不宜少于 5 辆）。

  - 运料车严禁在下封层上急刹车、调头、急转弯，派专人指挥在施工现场以外的地方调头，并慢速地倒退到摊铺机前，不得碰撞摊铺机，在确认运料车的后轴轮对准摊铺机的推行位置和料斗时，才能卸入摊铺机；在被推行时，应挂空挡，不得紧踩刹车，以防止粘接层被推挤和影响摊铺质量。

    - 沥青混合料的摊铺

摊铺沥青混合料作业过程中，着重从摊铺宽度和平整度、摊铺时的温度控制以及与运料车之间的配合把好关，最大限度地避免小波浪、离析、划痕、平整度超差等缺陷，以提高路面摊铺的质量。

  - 铺筑沥青混合料前，认真检查下承层的质量，尤其要严格控制横向和纵向的标高、平整度。

  - 为确保路面平整度，为此沥青面层采用带全自动找平功能的摊铺机来摊铺；沥青砼AC-25C 沥青混凝土下面层采用两台同型号的摊铺机成梯队作业进行联合摊铺，相邻两幅的摊铺应有 5～15cm 左右宽度的摊铺重叠；相邻两台摊铺机前后宜相距 10～30m，在设置纵向接缝时，纵向接缝宜于车道标线一致。

  - 为了控制摊铺时的平整度，摊铺机熨平板的自动找平装置需要有一个准确的基准面。AC-25C 沥青混凝土下面层摊铺作业时，安放引导摊铺机走向控制基准的钢丝绳。选用 F2～ F3 的带油钢丝绳作为导向基准，并且每 5m 设一支承柱；避免因钢丝绳本身重量或支承间距太大造成基准线有微量挠度，此挠度反映到高度传感器上，将使摊铺机在纵向长度上铺出波浪式的路面，导致摊铺层不平整的增加。

  - 摊铺机夯锤和振动轴进行合理匹配。夯锤的选择直接决定路面的密实度，而振动轴直接决定了熨平板的熨平效果，这二者的合理匹配，在很大程度上决定了路面的平整度和密实度；根据试验路段铺筑时测定的、并经监理工程师批准的松铺系数（试验路松铺系数根据经验初步取 1.15）、摊铺机行驶速度和操作方法，将沥青混合料平整而均匀地摊铺在基层面上，摊铺过程中，随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，并根据铺筑情况及时进行修正，并避免产生拖痕、断层现象。

  - 摊铺机在作业时，如送料车撞击摊铺机，将使摊铺机向后移动，而造成摊铺完的沥青混合料起拱，从而破坏平整度。如摊铺机与送料车配合不协调，则使沥青混合料撒落在摊

铺机两边的行走履带下面，如不及时清除，使履带行驶在凹凸不平的层面上，摊铺机左右晃动使自动调平系统的工作仰角发生变化，从而导致摊铺机熨平板两侧产生明显的横坡变化； 因此，安排专人负责指挥送料车倒车卸料，禁止送料车推动转运车滚轮。

  - 摊铺速度的快与慢直接影响施工进度与质量，结合以下几个方面综合考虑；沥青混合料拌和能力、摊铺机摊铺能力、运输能力、压实能力、摊铺混合料种类、宽度、厚度等合理地选择摊铺速度，按2～4m/min 的要求，或予以适当的调整；合适的摊铺速度在保证整个摊铺宽度上，不产生拖痕、断层和离析的现象发生；避免摊铺速度过快，造成摊铺层表面的粗颗粒在熨平板下沿摊铺方向滑动，使表面细颗粒后方形成小的空洞，而影响平整度的现象。

  - 输料器送料应均匀稳定，将沥青摊铺机螺旋喂料器调整到最佳状态，使螺旋喂料器中混合料的高度将螺旋的 2/3 埋没，摊铺机集料斗在刮板尚未露出，尚有约 10cm 厚混合料时，料车开出，同时拢料。料斗两翼复位后，下一辆料车开始卸料；这个问题看似简单，但需要技术人员有一定的经验，不应忽视，为此将配备有多年操作经验的摊铺机手。

  - 摊铺作业时混合料的温度控制也是一个重要环节，沥青混合料的摊铺温度应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 5.2.2-2 的要求。混合料温度过低（通常 110OC 以下）将导致摊铺作业困难，碾压时达不到较好的密实度和平整度。而实际运输过程中，混合料的温度不可避免要降低，因此要求摊铺时的温度要较初碾时的温度高 10~15OC。正常情况下，摊铺时的温度不得低于110~130OC，也不得高于165OC。实际施工过程中，可以用目测法进行判别：过热的混合料从表面上冒青烟，色泽不均匀；过冷的混合料表面粗糙，并且有结块现象，骨料表面裹覆不好。而且在开始摊铺时，摊铺机的烫平板要预热，以保证初压温度，减少混合料的离析现象。为确保摊铺质量，气温低于 10℃时不宜施工；如遇雨天或下承层表面存有积水时都不得摊铺沥青混合料。

  - 随时观测摊铺质量，发现离析和其它异常现象，及时分析原因，予以处理。摊铺不得中途停顿；摊铺好的沥青混合料紧接着碾压。

    - 沥青混合料的碾压

沥青混合料的碾压在摊铺过程中也是一个重要的环节，沥青路面最后的平整度和密实度都是通过压路机的碾压来实现，碾压的质量直接影响路面的质量。因此，碾压工艺的好坏对平整度的高低和密实度的大小起着决定性作用。压路机的碾压作业长度应与摊铺机的摊铺速度相平衡，随摊铺机向前推进、压路机折回处不在同一断面上，而是呈梯形。

  - 碾压施工方法的选择

沥青混合料的碾压分为初压、复压和终压三个阶段，三个阶段紧密衔接，碾压过程中应严格控制：设备的组合，碾压程序，碾压温度，碾压速度，确保摊铺层的平整度，无推挤，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947052124136006045