老旧小区改造外墙工程施工方案和技术措施

一、外墙保温工程

一、施工前的准备工作

1、技术准备

组织有关人员查看现场、熟悉图纸，明确设计要求。组

织编制详细的、针对性强的技术交底，并逐级进行安全和技

术交底。

2、施工材料

（1）双面水泥基聚氨酯复合板

聚氨酯复合板技术参数

| 表观密度 （kg/m3） | 导热系数 （w/m•k） | 压缩 强度 Kpa | 垂直于板面抗拉强 度 （MPa） | 厚度 （mm） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥35 | 0.020 | ≥ 150 | ≥0.10，并且破坏部 位不得位于粘结界 面 | 60、50 | A级 |

（2）耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆

3、施工工具

1）设备类：

(1)电动吊篮

(2)手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替)，额定转速

700-1000r/min，搅拌头，用φ12的钢筋，长度为600mm，

下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片

(3)安全设备，安全带、安全帽、安全网、安全围栏、

指示牌、警告牌等

(4)其它设备，开关箱、插头、插座、防水电线、对讲

机等

2)工具类

(1)壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、

螺丝刀、木锤

(2)皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、

水平尺、绳子

(3)塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子

(4)砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子

4、施工准备

1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸，

并与施工现场进行比对，及时检查现场和图纸变更的情况。

2）落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安 排等相关事宜。

3）检查吊篮，不得有任何安全隐患

4）检查施工用水、电的情况

5、施工条件

1）施工期间及完工后的24小时内，环境和基层表面温 度均应高于5℃，风力不大于5级。

2）要施工的外墙窗户副框已安装完成。

3）聚氨酯复合板已完成进场验收和复检，且符合设计 要求。

4）不合格基层已处理完毕。

二、施工工艺

1、施工工艺流程

2、施工要点

1）基层墙面处理：墙面应清理干净、清洗油渍、清扫 浮灰，表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐。

2）弹控制线定位方法

（1）测量方法：所有外墙作业均以定位点为准，用钢 尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点，引出至外 墙外保温操作线。

（2）水平点：以本工程结构高程定位线为基准点，引 出至结构外墙，用水准仪校验。

（3）垂直点：以本工程结构定位线为基准垂直定位线， 引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。

（4）以定位线为基准点，悬挂≥5kg钢丝线坠，线坠的 垂直线为外墙保温层。

3）配制聚合物水泥胶粘剂

（1）集中搅拌，专人定岗，设置两只干净的聚合物砂 浆搅拌塑料容器，为专用搅拌容器。

（2）先往搅拌容器内注入少量的清水，再陆续加入聚

合物干混砂浆，边加边搅拌，直到搅拌均匀且稠度适中为止。 保证预涂粘结剂应有一定粘度，以维持刚粘上的复合板不滑 落，加水时严格控制水量，避免加水过多，水灰比为 1∶3 左右。

（3）将配好的粘结剂静置 5分钟，再搅拌一次，只要 预涂粘结砂浆还没有初凝（5分钟内），可以加少量水或干混 砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使用完，最长 不超过3小时。粘结剂内不能加入任何其他添加物。

4）粘贴聚氨酯复合板

（1）先在结构外墙上弹出基准线作为控制阳角上下垂 直的依据。再弹出±0.000的+50 ㎝线作为控制粘贴复合板 平直、门窗口方正的依据。

（2）粘贴复合板前，应将粘贴面采用界面剂处理，以 增强聚氨酯板与墙体的粘结力，同时用抹子在每块复合板的 单侧面板（标准板尺寸为80mm*600mm*1200mm）周边涂上宽 约5cm，厚度1cm的胶粘剂，然后再在复合板同侧刮8块直 径约10厘米、厚约10毫米的粘结点，此粘结点间距控制为

200mm，必须布置均匀，保证每块复合板粘贴面积≥40%。

（3）粘板时应用专用工具轻揉，均匀挤压聚氨酯复合 板，使粘结砂浆与墙面接触紧密，并与相邻聚氨酯复合板齐 平，粘结砂浆挤出时用铲刀刮平，保证粘结密实，随即用2m 靠尺检查平整度和垂直度。

（4）排板时按水平顺序排列，上下两板必须错缝 1/2 板长。在墙拐角处，应先排好尺寸，裁切复合板使其粘贴时 垂直交错连接，保证拐角处顺直。在粘贴窗洞口四角时，应 用整板裁切（裁切后的复合板最小宽度距门窗洞口不低于 80mm），避免窗洞口四边与复合板接缝形成通缝。

（5）板缝应严密，缝宽超过2mm 时应用相应厚度的聚 氨酯板片填塞。

（6）聚氨酯板粘贴后24小时内不得碰动，若有松动未 粘贴牢固的聚氨酯板，应取下重新抹粘结砂浆再粘贴。

5）安装锚固件

（1）锚固件采用Ф8胀管螺丝胀管螺丝的长度为130mm， 塑料垫圈Ф60mm。

（2）保温板粘贴完毕，24小时后方可进行锚固件的安

装。在每块保温板的四周接缝及板中间，用电锤打孔，钻孔

深度为基层内约50mm，锚固深度为基层内约45mm。

（3）锚固件的数量每平方米不少于 6-8个，在阳角及 窗洞周围，锚固件的数量应适当增加，锚固件的位置距窗洞 口边缘在混凝土基层中不小于 50mm，在砌块基层中不小于 100mm。对于保温板面积大于0.1m2的板块，中间须加锚固件 固定，面积小于0.1m2的板块，如位于基层边缘时也须加锚 固件固定。锚固件的头部要略低于保温板，并及时用抹面胶 粉聚苯颗粒抹平，以防止雨水渗入。锚固件平面布置图如下

图所示:

6）铺设网格布

涂抹面层胶浆前应先检查保温板是否干燥，用2米靠尺 检查

平整度，偏差应小于4mm，去除表面的有害物质、杂质 等。用抹子在保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格 布的抹面胶粉聚苯颗粒，厚度为2mm，立即将网格布顺序压 入。同时应注意以下几点：

（1）网格布应自上而下沿外墙一圈铺设。

（2）不得有网线外露，不得使网布皱褶、空鼓、翘边。 （3）当网格布需拼接时，搭接宽度应不小于100mm。

（4）在阳角处需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小

于200mm，阴角处不小于100mm。

（5）当遇到门窗洞口时，应在洞口四角处沿45°方向 补贴一块200mm×300mm的标准网格布，以防止开裂。

（6）在分格缝处，网布应相互搭接。

（7）铺设网格布时应防止阳光曝晒，并应避免在风雨 气候条件下施工，在干燥前墙面不得沾水。

7）抹抗裂砂浆

（1）面层抗裂砂浆配制按照粉料：水=1:0.25（重量比）， 机械二次搅拌，配好的砂浆应注意防晒避风，一次配制量应 控制在2小时内用完，超过可操作时间后不准再度加水（胶） 使用。

（2）抹抗裂砂浆分为底层和面层，底层厚度为3-4mm， 面层厚度为1-2mm，待底层抗裂砂浆初凝后再抹面层抗裂砂 浆，面层砂浆以抗碱纤维网格布被覆盖，微见网格布轮廓（俗 称漏花不漏网）为宜，面层砂浆切忌不停搓揉，以免形成空 鼓。

三、细部节点做法

造型柱及窗户侧面节点做法如下图所示:

（备注:造型柱外板面压住窗户主框10mm）

2、窗户上下口处保温节点做法：

80 KB厚保温板

（备注:外保温施工完成后压住主框10mm，上述图中单位均为

mm)

四、质量验收标准

1、保证项目

1）双面水泥基聚氨酯复合保温板的各项技术指标，必 须符合图纸设计要求和相关标准。

检验方法：检查出厂合格证和进行复检。

2）双面水泥基聚氨酯复合保温板必须与墙面粘接牢固， 无松动和虚粘现象。

（1）检查数量：按楼层每20m长抽查，每处3m延长线，

但每层不少于3处；

（2）检验方法：观察和用手推拉检查

3）抹面胶浆与聚氨酯板必须粘结裕固，无脱层、空鼓， 面层无爆灰和裂缝。

（1）检查数量：按楼层每20m长抽查，每处3m延长线，

但每层不少于3处；

（2）检验方法：用小锤轻击和观察检查。

4）固定件胀塞部分进入结构墙体不小于40mm。

（1）检查数量：按楼层每20m长抽查，每处3m延长线，

每米抽查5个固定点，但每层不少于3处；

（2）检验方法：退出胀栓观察检查。

2、基本项目

1）每块聚氨酯板与墙面的总粘结面积不得小于40%。

2）网格布铺设压贴密实，不应有空鼓、皱折、翘曲、 外露等现象，搭接宽度左右不得小于80mm。

3）抹面胶浆总厚度不宜大于 5mm，加强部位不宜大于 7mm。

3、允许偏差项目

1）聚氨酯板粘贴允许误差应符合下表规定：

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 |  | 3mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 垂直 度 | 每 层 | 3mm | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全 高 | h/1000且不大于 30mm | 用经纬仪或吊线和尺量检查 |
| 3 | 阴阳角垂直 |  | 3mm | 用2m托线板检查 |
| 4 | 阴阳角方正 |  | 3mm | 用200mm方尺和楔形塞尺检 |

|  |  |  | 查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 接缝高差 | 2mm | 用直尺和楔形塞尺检查 |

2）保温墙面层误差下表规定

| 序 号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 4mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直度 | 4mm | 用2m托线板检查 |
| 3 | 阴阳角垂直 | 4mm | 用2m托线板检查 |
| 4 | 阴阳角方正 | 4mm | 用200mm方尺和楔形塞尺 检查 |

五、安全及文明施工措施

1、施工前应进行安全技术交底，落实所有安全技术措

施和个人防护用品。

2、施工人员进行现场必须戴好安全帽，系好下颌带。

3、施工人员不准酒后上岗，不准带病作业。

4、高空作业人员必须系好安全带，恐高症、高血压者

不得高空作业。

5、非电工不得私自乱接电线及带电机具。

6、外墙作业的吊篮须每天进行安全检查。

7、高空作业中所用物料均应堆放平稳，避免坠落。

8、悬空作业的吊篮安装后需经过验收方可使用。

二、外墙装饰工程

本外墙涂料工程包括北京市海淀区城建四社区、倒座庙 社区、稻南社区、花园路社区、六道口社区、龙翔路社区、 牤牛桥社区、三义庙社区、十五所社区、石油大院社区、塔 院社区消夏东里小区、万泉庄北小区、西王庄小区、玉兰园 社区。

涂料做法

一、施工准备：

1、技术准备

1）熟悉图纸编制涂料工程施工方案；

2）根据设计资料，计算工程量，制定材料、机具需用 量计划。

3）向作业班组进行施工技术交底。

4）材料检验——原材料进场后，应及时组织验收，需

复试的材料必须进行相应的复试检测。

2、材料准备

1）材料的品种、规格、技术性能应符合设计要求；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/955321314344011121