# 催化剂制备

题	目：三氧化铝的制备与表征班	级：

学	号：

姓	名： 指导教师：

2010 年 12 月

# 目	录

1	前 言..............................................	1

  - 氧化铝的性质	1

  - 氧化铝的用途	1

1.3	氧化铝的一些研究..............................................................	错误！未定义书签。

2	实验部分 ...........................................	4

  - 实验原理	4

  - 实验仪器与药品	6

  - 实验的方案	6

  - 实验方法	6

    - γ- Al O 的制备	6

2 3

    - 指示剂法测定表面固体酸的分布	7

3	实验结果与讨论......................................	8

  - 氧化铝的产率	8

  - 表面酸强度的影响因素	9

  - 计算催化剂的酸度	11

参考文献.............................................	20

# 1	前 言

## 氧化铝的性质

氧化铝化学式 Al2O3，分子量 101.96。矾土的主要成分。白色粉末。流动性好，不溶于水，能溶解在熔融的冰晶石中。具有不同晶型，它的四种同素异构体β－氧化铝 ，δ－ 氧化铝， v－氧化铝 ，a－氧化铝 ，主要有 α 型和 γ 型两种变体，工业上可从铝土矿中提取。名称 ：氧化铝；刚玉; 白玉; 红宝石; 蓝宝石; 刚玉粉。常见的是 α-Al2O3 和 γ-Al2O3。自然界中的刚玉为 α-Al2O3，六方紧密堆积晶体，α-Al2O3 的熔点 2015±15℃，密度 3.965g/cm3，硬度 8.8，不溶

于水、酸或碱。γ Al O

2	3

典型的两性氧化物。

属立方紧密堆积晶体，不溶于水，但能溶于酸和碱，是

Al2O3+6H+=2Al3  +3H2O Al2O3+2OH-=2AlO2  +H2O

## 氧化铝的用途

氧化铝化学式 Al2O3，分子量 101.96，矾土的主要成分。氧化铝是白色晶状粉末，已经证实氧化铝有α、β、γ、δ、η、θ、κ 和 χ 等十一种晶体。不同的制备方法及工艺条件可获得不同晶体结构的氧化铝，不同的晶体结构的氧化铝具有不

同性质和用途[3]。

- 耐火材料

供耐火材料用的氧化铝原料，约占铝土矿、矾土页岩等天然产品的一半以上。其余为电融氧化铝、烧结氧化铝、合成莫来石、氧化铝水泥等合成产品，近几年其需要量略有增长趋势。在此领域也出现了合成尖晶石，并有出售。

电融氧化铝是将氧化铝原料用电弧炉熔融后冷却凝固，再粉碎成适当粒级的产品。由于其难以烧结，于高温下很少变形，适于做过苛条件下使用的高铝耐火砖及不定形耐火材料的骨料。

烧结氧化铝是将氧化铝原料成形为粒料，高温烧结粉碎而成。其用途与电融氧化铝大致相同。

氧化铝水泥是由氧化铝原料和生石灰制成，是以铝酸钙类和刚玉为主要成分

的水硬性耐火材料，用做成形耐火材料的原料，能满足稳定性的要求。

- 研磨材料－磨料

电融氧化铝的另一用途是作研磨材料即磨料。研磨材料大致可分氧化铝质和

碳化硅质两种。氧化铝质中的白色氧化铝质研磨材料即为电融氧化铝。电融氧化

铝也可作为加工粉末的磨料。

- 绝缘瓷瓶

随着输电量的增大，日益要求高强度高质量的绝缘瓷瓶。为防止破损时裂缝

延长和改进耐电弧性能，研制了含有氧化铝的瓷器，从而彻底改变了产品质量。供此类产品的氧化铝性能是稳定的。

- 氧化铝陶瓷

氧化铝最广阔的前景是用于生产氧化铝陶瓷方面。由于氧化铝具备良好的电绝缘性、导热性、机械强度、耐磨性、化学稳定性及耐热性等特点，能满足各种功能的要求而广泛用于生产电子材料、机械零件、光学材料、耐热材料、人工宝石等。

汽车的火花塞是利用了氧化铝的耐热性、绝缘性及耐蚀性的特点。用于火花塞的绝缘材料，曾用过长石陶瓷、云母、冻石、莫来石直至发展为用氧化铝陶瓷。公认氧化铝陶瓷最佳。

高纯氧化铝通过适当条件烧结，晶粒间较致密，可用于生产粒间杂质散射较

少的透光陶瓷。透光陶瓷多用做高压钠灯等，也用于生产合成蓝宝石、红宝石等人工宝石[4]。

- 纳米氧化铝

尺寸在 1～100 个纳米之间的氧化铝粉末称之为纳米氧化铝，纳米化铝具有

优良的物化性质和使用性能。

○1	在陶瓷方面的应用

用纳米氧化铝粉体制成的精密陶瓷具有类似金属的塑性和韧性，在常规陶瓷基体中加入少量的微米或纳米级 Al2O3 可以使材料的力学性能得到成倍提高，

改善陶瓷的韧性，降低其烧结温度。

○2	在复合镀层中的应用

α－Al2O3 熔点高达 2015℃，是耐火材料中化学性质最稳定、机械强度最强的一种氧化物。为了进一步提高刷镀层的耐磨性，在镍基镀层中加入纳米 α－

Al2O3 粉末，结果表明复合镀层的硬度要比单纯致密镍镀层的硬度高[5]。

○3	作为复合材料和医学新材料

纳米 Al2O3 可作为弥散强化和添加剂之用，如铸铁研具铸造时以纳米 Al2O3 粉体作为变质形核，耐磨性可提高数倍以上。纳米氧化铝作为医学新材料，已用于制作承力的人工骨、关节修复体、牙根种植体、折骨夹板与内固定器件、药物缓释载体等[6]。

○4	作为半导体材料和电子工程材料

纳米 Al2O3 粉体的比表面很大，对外界环境湿度十分敏感，因此可以作为湿敏及气敏传感器。纳米 Al2O3 由于粒度极细，对光的反射率很低（约为 1％），而且对光和电磁波的吸收很强，所以能满足微电子元件的要求，在隐形飞机上亦

得到应用[7-8]。

○5	作为催化剂及其载体

纳米级 Al2O3 粉体其比表面很大，因而颗粒表面有丰富的失配键和欠氧键， 压成薄片时内含丰富的孔洞，可以制成表面活性很高的多孔薄膜，以此制成的催化剂及催化剂载体的性能比目前使用的同类产品性能优越数倍以上[9-10]。

# 2	实验部分

## 实验原理

    - 活性氧化铝一般由氢氧化铝加热脱水制得。氢氧化铝也称为水合氧化铝，其化学组成为 Al O •nH O，通常按所含结晶水数目不同，可分为三水氧化铝

2  3	2

和一水氧化铝。氢氧化铝加热脱水后，可以得到γ - Al O ，即通常所讲的活性氧

2 3

化铝。

由于所使用的原料不同，氢氧化铝有多种制备方法。本实验采用	AlCl 和

3

NH OH 为原料，发生沉淀反应生成γ - AlOOH 为主的氧化铝水合物，再经过滤、

4

干燥、焙烧，得活性氧化铝，其化学反应方程式为：

AlCl3+3NH4OH → AlOOH↓+3 NH4Cl+H2O

2AlOOH → Al2O3+ H2O（焙烧）

值得注意的是，在上述反应过程中，不同的加料速度、温度及 pH 值，会产

生不同性质的产物。所以要获得γ - Al O ，必须严格控制反应条件。

2  3

    - 固体酸的类型可以通过吡啶吸附的红外光谱来测定。酸强度和酸浓度可以通过 Hammett 指示剂法来测定，但该方法所测定的是 B 酸和 L 酸的总结果。

以 B 代表碱性的 Hammett 指示剂，当它吸附在催化剂的表面上时，与表面上

的 H+发生相互作用生成相应的共轭酸 BH+：

B + H+ = BH+	（2.1）

碱型	酸型

则共轭酸的解离平衡常数为：

K	 (a a	) / a	 (c	f	a	) /(c	f	)	（2.2）

a	B	H 	BH 	B	B	H 	BH 	BH

式中：a 为催化剂表面吸附层上的活度；c 为表面吸附层上的浓度；f 为表面吸附层上的活度系数。

指示剂与催化剂表面作用后显什么颜色取决于 c

BH+

/ c ，由上式：

B

c	/ c	 ( f	a	) /(K	f	)	（2.3）

BH 	B	B	H 	a	BH

所以 c

/ c 是由 K 、a

、f 和 f

所决定的。对于给定的指示剂，由于 K 是一

BH+	B

常数，故 c

BH+

a

/ c 由 f

B	B

H+	B

a	/ f

H+

BH+	a

来决定。为此，我们定义：

BH+

H	  lg( f	a	/ f	)	（2.4）

0	B	H 	BH

Hammett 定义 H

0

为酸性强度函数，用它来定量表示酸强度。由上式可见，H

0

越小，则 f	a

/ f	越大，c

/ c 也越大，也就是催化剂表面酸给出质子使 B

B	H+

BH+

BH+	B

转化为 BH+的能力越大。H

0

的范围可以根据指示剂的颜色变化来求取。100％的

硫酸的 H

0

为-11.9。因此 H

0

为-12 或更小的酸为超强酸。

将解离平衡常数取负对数，则有

c

pK	 lg

a

BH   H c	0

B

（2.5）

当 cBH+ = cB 时（指示剂及其共轭酸的浓度各占一半），有

H0 = pKa	（2.6）

所以当催化剂表面酸与指示剂作用，使呈酸型和碱型各一半的混合色时，即

可用指示剂的 pKa 值作为衡量表面酸强度 H

0

的尺子。若某 pK

a

已知的 Hammett 指

示剂吸附在催化剂表面上呈酸型色，则此催化剂的酸强度 H

0

应小于该指示剂的

pKa 值，例如能使二肉桂丙酮（pKa = -3.0）变红而不能使苯亚甲基苯乙酮（pKa

= -5.6）变黄的催化剂，其酸强度 H

0

必在-3.0 ~ -5.6 之间。实验常用 Hammett

指示剂列于表 1 中。

表 1	常用 Hammett 指示剂

| 指示剂 | 碱型色 | 酸型色 | pKa |
| --- | --- | --- | --- |
| 中性红 | 黄 | 红 | +6.8 |
| 溴甲酚紫 | 紫 | 黄 | +6.1 |
| 对乙氧基橘红 | 黄 | 红 | +5.0 |
| 甲基红 | 黄 | 红 | +4.8 |
| 苯偶氮萘胺 | 黄 | 红 | +4.0 |
| 溴酚蓝 | 蓝 | 黄 | +3.86 |
| 氨基偶氮二甲苯 | 黄 | 红 | +3.5 |
| 二甲基黄 | 黄 | 红 | +3.3 |
| 2-氨基-5-偶氮苯 | 黄 | 红 | +2.0 |
| 苯偶氮二苯胺 | 黄 | 紫 | +1.5 |
| 4-二甲基偶氮-1-萘 | 黄 | 紫 | +1.2 |
| 结晶紫 | 蓝 | 黄 | +0.8 |
| 对硝基偶氮二苯胺 | 橙 | 紫 | +0.43 |
| 对硝基二苯胺 | 红 | 橙 | -2.1 |
| 二肉桂丙酮 | 黄 | 红 | -3.0 |
| 苯亚甲基苯乙酮 | 无色 | 黄 | -5.6 |
| 蒽醌 | 无色 | 黄 | -8.2 |

将固体粉末样品悬浮于非水惰性液体中，借助于指示剂用碱进行滴定。滴定所用的碱必须是比指示剂更强的碱，通常采用pKa 值约为+10 的正丁胺。加入的

碱首先吸附在最强的酸性位上，并且最终从固体上取代指示剂分子。本实验用标准正丁胺-环己烷溶液滴定固体酸，从而求出酸量。当某指示剂（pKa = α）吸附在固体酸上变成酸型色时，使指示剂恢复到碱型色所需的正丁胺的滴定度，即为

固体酸表面上酸中心数目的度量。用这种方法测定的酸量，实际上是具有 H0 ≤ α 酸强度的那些酸中心的量。若以不同 pKa 值的指示剂，用标准正丁胺-环己烷溶

液滴定，就可以得到不同酸强度范围下的酸量，就将得到各 H

0

下的酸量即酸分

布。

## 实验仪器与药品

马弗炉、电热恒温干燥箱、水浴锅、电动搅拌器、布氏漏斗、水泵。三氯化铝，氨水，碳酸氢铵，试管（干燥无水，加入指示剂后封闭管口，正丁胺-环己烷溶液（0.1 mol/L），指示剂的环己烷溶液（指示剂质量分数 0.1 %）。

方案一

方案二

方案三

实验的方案

| 温度/℃ | 加料速度 ml/min | 焙烧温度/℃ | 搅拌速度、焙 烧时间等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 3 | 500 | 保持不变 |
| 90 | 3 | 500 | 保持不变 |
| 80 | 3 | 500 | 保持不变 |
| 85 | 3 | 450 | 保持不变 |
| 85 | 5 | 450 | 保持不变 |
| 85 | 2 | 450 | 保持不变 |
| 85 | 5 | 500 | 保持不变 |
| 85 | 5 | 550 | 保持不变 |
| 85 | 5 | 450 | 保持不变 |

## 实验方法

以方案一的第一组实验为例具体为下：

    - γ- Al O

的制备

2 3

将三口烧瓶固定在水浴锅中，并安装好电动搅拌器。用两个分液漏斗作为加料器，分别固定在铁架台上。

在烧瓶的两个边口上，塞上带有玻璃短管的橡皮塞，再用乳胶管将两个分液漏斗的出口分别与烧瓶的这两个边口相连。

称取 6.5g AlCl

3

放至烧杯中，用 150mL 蒸馏水溶解，倒入烧杯中，作为稳

定 pH 值的缓冲溶液。

接通电源加热到 85℃，开动搅拌器，缓慢滴加氨水及AlCl

3

溶液，两者滴加

速度均控制约 3mL/min，约 50min 滴加完毕。在滴加过程中，每隔 5min 用精密试纸测量溶液的 pH 值，使溶液的 pH 值保持在 8.5-9.2 的范围内。在此过程中， 观察到有沉淀生成。

加料结束后，继续在 85℃保温搅拌 10min。

从水浴锅中取出烧瓶，将悬浮液用布氏漏斗趁热过滤。

将滤饼转移至烧杯中，加入 80℃蒸馏水 200mL，不断用玻璃棒慢速搅拌，在80℃下老化 1h。

老化结束后，用布氏漏斗抽滤，并用 80℃蒸馏水洗涤滤饼几次。将滤饼放

入干燥箱内，在 105℃下干燥 5h，干燥出非结合水分。

取出干燥后的滤饼，用研钵粉碎成能通过 100 目筛的粉末，放入马弗炉中， 在 500-550℃焙烧 4h，氧化铝水合物即转化成γ- Al O 。取出，冷却，称重。

2 3

    - 指示剂法测定表面固体酸的分布

将样品充分研细后，快速称取 0.1g 催化剂样品放进透明无色的小试管中， 加入 1~2ml 环己烷，加入 1~2 滴指示剂溶液，封闭管口，摇匀（温水浴 30~40℃）。观察固体表面颜色的变化，以粗略判断酸强度范围。通常从 pKa 值最小的指示剂开始，按 pKa 值由小到大的顺序进行试验。若指示剂呈酸型色，则样品的酸度函

数 H 等于或低于该指示剂的 pKa。若呈碱型色，继续试验下一个指示剂，直到能

0

使其呈酸型色，则样品酸强度 H

0

≤ pKa。如某样品不能使蒽醌变色而能使亚苄

基乙酰苯变黄色，则该样品的酸强度记作-8.2 < H

0

≤ -5.6。

以正丁胺溶液滴定。因固体酸的中和反应较慢，可置于30~40℃温水浴中不断振荡，观察固体颜色变化，以确定正丁胺消耗的范围。根据此量再进行重复滴定，仔细观察，记下终点需滴定剂体积。

根据指示剂化学计量点所消耗正丁胺的多少，计算每克催化剂在某 pKa 范围

内的酸度，如用数个指示剂，列 H -酸度（mmol/g）表，并以酸度对 H 作图，即

0	0

得酸度分布曲线。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968125126110006031