# 沥青砼面层施工方案第 1 章	编制说明

### 编制目地

为指导（）沥青砼面层工程施工，确保施工质量、安全和工期，降低工程造价， 为施工提供科学地指导依据，特制定本施工方案.

### 适用范围

本施工方案仅适用于（）沥青砼面层工程施工.

### 编制依据

1.3.1（）施工平面图.

1.3.2设计主要依据地规范、规定和标准国标GB/T19000 族标准

交通部颁标准《公路工程技术标准》JTGB01 —2003

交通部颁标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000 交通部颁标准《公路桥涵设计通用规范》JTJ021－89

交通部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024－85 交通部颁标准《公路工程抗震设计规范》JTT004 －89

交通部颁标准《公路工程质量检验评定标准》JTJ071—98 交通部颁标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076－95 交通部颁标准《公路路基施工技术规范》JTJ033－95

交通部颁标准《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《**市市政工程施工现场安全管理标准》J10436-2004

以及与本工程有关地国家、部及**市技术标准、法规文件等.

### 编制原则

    - 严格执行工程施工过程中涉及地相关规范、规程和设计标准.

    - 遵守、执行招标文件各款地具体要求，确保实现业主要求地日期、质量、安全、环境保护、文明施工和造价等各方面地工程管理目标.

    - 在认真、全面理解设计文件地基础上，结合工程情况，应用新技术成果， 使施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理地特点.

    - 充分研究现场施工环境，妥善处理施工组织与周边接口问题，使施工对周边环境地影响最小化.

    - 施工方案编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合，重点项目和一般项目相结合，特殊技术与普通技术相结合，总体上使施工方案具有重点突出，内容全面，思路清晰地特点.

# 第 2 章	工程综合说明

### 工程简介

（）位于（）.工程主要内容（）.计划开竣工日期为（）工期 （）天.本分部分项工程为沥青砼面层工程施工，其中细粒式沥青砼（AK-13A,5 ％SBS 改性沥青）（） cm 、中粒式沥青砼（AC-20I）（）cm,粗粒式沥青砼（AC-25I）（）cm.

### 工程项目环境

    - 地形、地貌、地质

**市位于华北平原东北部，海河流域下游，东临渤海，北枕燕山，与河北省、北京市为邻.本项目位于**市（）区，所站施工区域主要地貌类型有渠堤及渠道等 . 地表沉积物以砂土、砂粘土为主；含水量较大，工程性质较差.

    - 交通运输

本工程建设地区县乡公路网发达；筑路材料以现有地国道为主干线，县乡公路为辅道，基本上可以保证运输畅通 .材料运输以汽车为主，短途运输以翻斗车为宜 .

材料运输可利用津保高速公路、津霸公路.

  - 工程数量

    - 施工面积

根据施工图给出地尺寸数据，计算出施工范围坐标及施工面积，施工面积为（），具体坐标数据及示意图如下：（）

    - 分部分项工程量

细粒式沥青砼（AC-13I,5％SBS 改性沥青）（）㎡中粒式沥青砼（AC-20I）（）㎡

粗粒式沥青砼（AC-25I）（）㎡

# 第 3 章施工总体部署

### 总体施工安排

    - 总体施工安排原则

1、综合考虑地方因素，合理组织交通、材料供应，将地方干扰降到最低.

2、以沥青砼摊铺，碾压为施工重点，分区、分段进行施工安排.

3、按流水作业顺序，区、段工序安排平行作业.

### 施工现场平面布置及交通组织

    - 施工总平面布置

经现场查勘，施工生活区及施工现场内，视施工实际需要布置预留施工通道， 以满足交通需要，施工场地，加强文明施工.本工程在施工占地内设置临建设施，作为施工地主营地，布置现场主要地临时生产、生活设施，施工人员宿舍.

在施工设施布置时，为满足环保地需要，在各主要施工场地设置垃圾池、洗车槽、废水沉淀池，确保工地卫生、出场车辆和废水排放满足环保卫生要求.备用发电机房等要设置双层围蔽，以减小噪音和尘土污染.所有临时营地设施按国家和**市消

防安全法规配齐消防装置.

    - 施工场地地交通疏导

本工程为达到文明施工要求，树立良好地施工形象，满足施工安全、环境保护地要求，创建文明施工工地，厂区外设置醒目地施工标识，明确指示车流方向.

### 施工组织机构及任务划分

    - 施工组织机构及人员配备

为安全、优质、快速建成（）工程，我们将按项目法组建责、权、利统一地“（）项目经理部”，施工组织机构及项目部人员配置详见下表.

施工组织机构图

3.4

项目经理： 劳动力投入计划

为确保业主要项求目地总工工期：，合理制定施工进度计划，项工目期书紧张记地：各个施工阶段中，严格进行施工管理，不折不扣地完成施工计划要求，项目经理部由管理、技术人员

计28人组成.

根据本工程总体部署及工程进度安排，本工程所投入地施工技术力量及劳动力

高峰期为30人项，详目见副劳经动理力：投入计划表

劳动力投入计划表

人员类别项目部管理人员

作业管理人员含工长

技术员

#### 项目副总工：

数量1

4

3

工道路程施部工员电工

司机普工合计

质量部

办公室

测量1组

1

10

10

30

实验室

### 3.5 主要材料计划

料场贮存量矿料应为平均日用量地5倍以上，且应加以遮盖，以防雨水.矿粉和沥青贮存量应为平均日用量地2倍以上.

材 3.6 主要施计工设备及主安要实验设备资	质	试	机料	量

#### 负	负	全	料	量	验	管

责	根据业责主对工期、质量地要求，结合工程地结构特点，将调集满足施工要求地

人 各种机械设人备，以保证施员工任务地完成 .员由于工地地环境及员气候不能满足员实验室要 员

求，施工现场将安排能够进行常规土工试验设备，以满足现场施工要求，其它大型实验设备布置在公司实验室，可供监理随时查验.

详见主要施工机械设备表及主要地材料试验、测量、质检仪器设备表.

主要施工设备

序

号

机械或设备名称

规格

型号

数

量

国别

产地

制造	额定功	生产

年份	率（KW） 能力

用于施工

部位

备

注

1

双钢轮振动压路机

3Y18-2

1

YL25

10t T12OF4

3

徐州

1999

90

良好

路基、基层

3

3

4

胶轮压路机

自卸汽车洒水车

2

6

1

洛阳

** 北京

1998

2000

1999

118

92

25

良好

良好良好

面层

运土、混合料环保、养护

序号

仪器设备名称

规格型号

单

数量

备注

主要地材料试验、测量、质检仪器设备表

|  |  |  | 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | DSA200 | 台 | 2 |
| 2 | TOPCON 全站仪 | GTS-336 | 台 | 1 |
| 3 | 砼钻孔取芯机 | HZ 20 | 台 | 1 |
| 4 | 便携式数字温度计 | JM222H | 只 | 1 |
| 5 | 电子天平 | 1100B | 台 | 2 |

# 第 4 章	施工进度计划及工期保证措施

### 工期计划目标

与（）订立合同计划于2005年（）月（）日—2005年（）月（）日完成沥青砼面层工作.

（施工进度计划表）

### 工期保证措施

本工程工期紧、工作量大、施工难度高，为确保按期完成工程，特制定以下工期保证措施：

（一）道路施工管理组织机构迅速成立、及时到位，建立健全组织机构，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络.

（二）组织施工力量迅速进场：

迅速进场，机械设备将随同施工队伍迅速到位，确保沥青砼面层工程按时（或提前）完工.

（三）施工准备抓早抓紧：

作为施工单位尽快做好施工准备工作，认真复核图纸组织进行设计技术交底， 进一步完善施工组织设计，落实施工方案.主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门地支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期.

（四）施工组织不断优化：

以施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批.根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产.

（五）建立从经理部到各施工现场地调度指挥控制系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度地各种问题 .对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机， 保证工程地连续性和均衡性.

（六）强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、规范化.

（七）实行责任制考核评定工作（争创市优文明工地）.

（八）安排好冬季地施工：

根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作地施工顺序，制定冬季施工保证措施并作好预防工作，使工程有序和不间断地进行.

（九）加强机械设备管理：

切实做到加强机械设备地检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定地备用机械，确保机械化施工顺利进行.

（十）确保劳力充足、高效：

根据工程需要，配备充足地技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作质量.

# 第 5 章	沥青砼面层工程施工工艺

### 工艺流程

拌和→运输→摊铺→碾压

### 拌和

    - 料场贮存量矿料应为平均日用量地5倍以上，且应加以遮盖，以防雨水. 矿粉和沥青贮存量应为平均日用量地2倍以上.

    - 根据配料单进料，严格控制各种材料用量及其加热温度，严格控制拌和温度和出厂温度.拌和后地沥青砼应均匀一致，无花白、无离淅和结团成块现象.

    - 应每班抽样做沥青砼性能，矿料级配组成和沥青专用量检验.不符合技术要求地沥青砼禁止出厂.

### 运输

    - 沥青砼采用自卸汽车运至工地，车箱底板及周壁涂一薄层油水（柴油：水

＝3:1）混合液.运输车上应覆盖苫盖物.运输中应尽量避免急刹车，以防沥青砼离淅. 5.3.2沥青砼成品应及时运往工地，事前应明确具体位置，施工条件，摊铺能力，

运输路线，运距和运输时间.

    - 车辆地数量n视拌和设备生产能力G(t/n、)车辆地载重能力G0(t/n及) 间等因素而定.可按下式计算：

n=α (+tt12+t3)/T

式中：t1：重载运行时间（min）   t2：空载运行时间（min）         t3：工地卸料时间（min）         T：拌制一车沥青砼所需地时间（min）

T＝60G0/G

α：储备系数.视交通情况而定，一般取1.1~1.2

运输时

    - 要组织好车辆在拌和设备处装料和工地卸料地顺序，尤其要计划好车辆在

工地卸料时停置地点.

### 摊铺

    - 摊铺前应检查摊铺机地熨平板宽度和高度是否适当，并调整好自动找平装

置.

    - 尽可能采用全路幅摊铺.若分路幅摊铺，接茬应紧密、顺直，并应设样桩控

制厚度.当采用两台以上摊铺机成梯队作业联合摊铺时，相邻两幅地摊铺应有	5～ 10cm 地重叠，两台摊铺机相距宜为10～30m.

    - 摊铺机自动找平方式，中、下面层宜采用滑线地高程控制方式，表面层宜采用雪橇式摊铺厚度控制方法.

    - 连续摊铺过程中，运料车应停在摊铺机前10～30m 处，并不得撞击摊铺机.卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进.

    - 松铺系数根据试验段试摊铺情况确定 .摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡度，不符合要求时应根据情况及时进行调整.

    - 摊铺应缓慢、均匀、连续不间断.摊铺速度应掌握在2～6m/min 范围内.摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿.

    - 当出现下列情况时，可人工局部点补. 5.4.7.横1 断面不符合要求.

5.4.7.构2 造物接头部位缺料.

5.4.7.摊3 铺带边缘缺料.

5.4.7.表4 面局部不平整.

5.4.7.局5 部混合料明显离析.

5.4.7.摊6 铺机后有明显地拖痕.

### 碾压

    - 压实后地沥青砼路面应符合压实度和平整度地要求 .沥青砼地分层厚度不得大于10cm.

    - 根据试验段施工确定地压路机组合及碾压步骤进行碾压 .碾压应分为初

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975122303301011113