# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T  2508—2010

进出口日用陶瓷检验规程

Rules of the inspection of import and export domestic ceramicware

2010-03-02发布

2010-09-16 实施

中   华    人    民    共    和    国  国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T 2508—2010

前    言

本标准附录 C 为规范性附录，附录 A、附录 B为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国湖南出入境检验检疫局、中华人民共和国山西出入境检验检

疫局。

本标准主要起草人：易祥龙、徐刚、陈再辉、戴建平、周波、陈国清、于桂华、李爱军。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

SN/T 2508—2010

进出口日用陶瓷检验规程

1  范围

本标准规定了进出口日用陶瓷的分类、检验、结果评定和不合格处置。

本标准适用于进出口日用细瓷、普瓷、炀器(瓷)和普通陶器的检验。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T  2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)  检索的逐批检验抽样计划

GB/T  2829  周期检查计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T  3298  日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T  3299  日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T  3300  日用陶瓷器变形检验方法

GB/T3301    日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T  3303  日用陶瓷器缺陷术语

GB/T  5000  日用陶瓷名词术语

SN/T  0262  出口商品运输包装  瓦楞纸箱检验规程

SN/T  2510  进出口日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法

3  术语和定义

GB/T  2828.1、GB/T3303和 GB/T 5000 确立的术语和定义适用于本标准。

4  产品分类

日用陶瓷产品的分类按以下三种分类方式进行：

a)    按产品用途，分为盘碟类、碗类、壶类、杯类及其他器物类；

b)     按产品器型，分为扁平制品、除杯类以外的小空心制品、杯类、除罐以外的大空心制品、罐；

c)    按产品规格，分为小型、中型、大型、特型，规格范围见表1。

表 1 进出口日用陶瓷产品规格范围表

|  | 型 式 |
| --- | --- |

| 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 特型 |
| 盘碟类口径/mm | <128 | 128~<228 | 228～350 | >350 |
| 碗 类 口 径 / mm | <110 | 110～<175 | 175～250 | >250 |
| 杯 类 口 径 / mm | <60 | 60～<110 | 100～140 | >140 |
| 壶类容量/mL | <250 | 250～<1000 | 1000～2400 | >2400 |
| 其他器物类 | 根据其外形相似情况，分别按上述各类定型 |  |  |  |

SN/T  2508—2010

5  检验

# 5.1 检验分类

进出口日用陶瓷的检验分为外观检验和理化检验，

# 5.2 外观检验

## 5.2.1  检验项目

外观检验质量要求按贸易合同、信用证或本标准的要求执行，具体检验项目参见表2.

表 2 外观检验项目

| 检验项目类别 |  | 检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 外观品级检验 |  | 规格、质量误差 |
|  |  | 成套产品配套、配色 |
|  |  | 外观质量 |
| 包装检验 |  | 包装使用鉴定 |

# 5.2.2 抽样方案

外观品级检验抽样方案，按GB/F2828.1  一般检查水平1,正常检验一次抽样方案执行，接收质量

限(AQL) 为2.5,抽样方案见表3。

包装检验样本为抽取的样本箱。

表 3  外观品级检验抽样数确定及结果判定表               单位为件

| 抽样范围 | 样本大 |  | 小 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格判定数Ac |  | 不合格判定数Re |
| 2～150 |  | 5. |  | 0 |  | 1 |
| 151～500 |  | 20 |  | 1 |  | 2 |
| 501～1200 |  | 32, |  | 2 |  | 3 |
| 1201～3200 | 50 |  |  |  | 3 | 4 |
| 3201～10000 | 80 |  |  |  | 5 | 6 |
| 10001～35000 | 125 |  |  | 7 |  | 8 |
| 35001～150000 | 200 |  |  | 10 |  | 11 |
| 150001～500000 | 315 |  |  | 14 |  | 15 |
| ≥500.001 | 500 |  |  | 21 |  | 22 |

# 5.3 理化检验

## 5.3.1  检验项目

理化检验项目分为铅、镉溶出量、吸水率、热稳定性检验，若贸易合同、信用证规定或产品上注明符

合其他检验项目要求的，应检验该项目。

## 5.3.2  抽样方案

理化检验项目可采取周期检验的方式进行，抽样方案按 GB/T  2829的规定进行，各检验项目的不

合格质量水平、判别水平、不合格判定数及抽样方案见表4。

SN/T 2508—2010

表 4  理化检验项目抽样及结果判定表

| 检验项目名称 | 不合格质量水平 | 判 别 水 平 D L | 抽样方案 | 抽样数量/件 | 结果判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ac | Re |
| 铅、镉溶出量 | 15 | 1 | 一次 | 6 | 0 | 1 |
| 吸水率检验 | 40 | 1 | 二次 | t=3 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | nz=3 | 1 | 2 |
| 热稳定性检验 | 25 | 1 | 二次 | ny=5 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | nz=5 | 1 | 2 |

## 5.3.3  铅镉溶出量检验

当出现下列情况时，应逐批实施铅镉溶出量检验：

a)    釉上烤花及低温(烧成温度低于1100 ℃)色釉、低温釉上色边 裂纹釉、电光水釉、低温熔块釉

等产品中有铅镉溶出的；

b)    需出具带检验结果证书的；

c)    需要进行铅镉检验的其他情况。

## 5.4  检验方法

5.4.1 铅、镉溶出量

5.4.1.1 铅镉溶出量检验，按下列顺序选择检验方法：

a)    按进口国(地区)标准部门发布的检验方法进行检验，部分国家或地区的铅镉溶出量检验方法

和限量标准参见附录 A;

b)    按贸易合同、信用证指定的方法进行检验；

c)    进口国(地区)标准部门未发布检验方法，贸易合同、信用证又未指定检验方法，按 SN/T 2510

进行检验。

5.4.1.2  周期检验按进口国要求选择检验方法；若进口国无要求，采用SN/T  2510 进行检验。

5.4.2 吸水率

按 GB/T 3299 进行。

5.4.3  热稳定性

按 GB/T 3298 进行。成套或系列产品的样品餐具应以中型盘碟类 碗类产品为代表，茶具、咖啡具

应以杯类、壶类产品为代表；非成套或系列产品按产品实际规格型式。

5.4.4  包装检验

包装使用鉴定按 SN/T 0262进行。

5.4.5  外观质量

按 GB/T3301  在正常光照条件下置视距500 mm 内进行。产品变形检验按GB/T 3300 进行。

5.4.6  质量误差

按 GB/T 3301 进行。

5.4.7  规格误差

按 GB/T  3301进行。

5.4.8 产品配套，配色

采用目视检验方法，在正常光照条件下置视距500 mm 内进行。

6  结果评定

6.1 外观检验

外观检验项日结果评定参见附录B。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/978100061065006045