ICS 59.100.10

Q36

备案号：17338—2006

# 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准

JC/T  996—2006

玻璃纤维壁布

Glass fibre wallcovering fabric

2006-03-07发布

2006-08-01 实施

Ju/1  990     —ZUUO

前   言

本标准附录 A、附录B为规范性附录。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国玻璃纤维标准化技术委员会 (SAC/TC245) 归口。

本标准负责起草单位：国家玻璃纤维产品质量监督检验中心、江苏九鼎新材料股份有限公司

本标准参加起草单位：常州华壁宝特种新材料有限公司、常熟江南玻璃纤维有限公司

本标准主要起草人：王玉梅、姜鹄、沈兴海、吴永坤、陈彤

JC/T 996 —2006

玻璃纤维壁布

1   范围

本标准规定了玻璃纤维壁布(以下简称：壁布)的产品代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、 运输与贮存。

本标准适用于以定长玻璃纤维纱或玻璃纤维变形纱的机织物为基材，经表面涂覆处理而成的，用于建 筑内墙装饰装修的玻璃纤维织物。

2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修 改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T  191-2000 包装储运图示标志

GB/T 7689.3 增强材料机织物试验方法第3部分：宽度和长度的测定 (idt  ISO  5025)

GB/T 7689.5 增强材料机织物试验方法第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 (idt IS04606:1995)

GB/T 9914.2 增强制品试验方法第2部分：可燃物含量的测定 (idt  IS01887)  GB/T9914.3   增强制品试验方法第3部分：单位面积质量的测定 (idt       IS03374)

3  产品代号

产品代号表示为：

商业牌号

壁布的宽度， cm

壁布的单位面积质量， g/m

壁布的代号， WW

示例：

单位面积质量为170g/m',  宽度为100cm的壁布表示为：

W       170—100(××××)

4  要求

4.1  外观质量

4.1.1  布卷应卷绕紧密、端面平齐，端面凹凸不大于0.5cm。

4.1.2  布面花型图案均匀，不得有影响使用的开裂、破洞、污溃、脱胶等疵点。

4.1.3  布面外观疵点分类见表1。每百平方米总疵点数不得超过8个，其中主要疵点不得超过4个，不应 有不允许出现的疵点。

JC/T 996 —2006

表1  壁布布面外观疵点分类

| 序号 | 疵点名称 | 疵点特征 | 主要疵点⊙ | 次要疵点△ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移 | 纬纱位移面积≥5.0cm 纬纱位移面积<5.0cm²,≥2.5cm² 纬纱位移面积<2.5cm² | 不允许 ⊙ | △ |
| 2 | 纬 斜 | 每100cm宽水平方向弯曲>2.0cm 每100cm宽水平方向弯曲≤2.0cm,>1.0cm | 不允许 O |  |
| 3 | 断经、断纬 或缺经、缺纬 | >0.5m ≤0.5m,每处 | 不允许 ⊙ |  |
| 4 | 异 物 | ≥5.0mm,每个 <5.0mm,≥1.0mm,每个 | ⊙ | △ |

4.2理化性能

4.2.1  单位面积质量、可燃物含量、拉伸断裂强力

壁布的花型由生产企业设计或供需双方商定，其单位面积质量、可燃物含量和拉伸断裂强力应符合表 2的规定。

表2单位面积质量、可燃物含量、拉伸断裂强力

| 产品代号 | 单位面积质量 g/m | 可燃物含量 %.≥ | 拉伸断裂强力 N/50mm,≥ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经向 | 纬向 |
| W100 | 100±10 | 20 | 400 | 350 |
| WW110 | 110±11 | 20 | 400 | 350 |
| WW120 | 120±12 | 20 | 450 | 400 |
| WW150 | 150±15 | 20 | 550 | 500 |
| WW170 | 170±17 | 20 | 600 | 550 |
| WW190 | 190±19 | 20 | 650 | 600 |
| WW200 | 200±20 | 20 | 650 | 650 |
| WW220 | 220±22 | 20 | 700 | 700 |
| WW240 | 240±24 | 20 | 750 | 700 |
| WW250 | 250±25 | 20 | 800 | 700 |
| WW270 | 270±27 | 20 | 850 | 700 |

| WW280 | 280±28 | 20 | 900 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W290 | 290±29 | 20 | 950 | 700 |
| WW300 | 300±30 | 20 | 1050 | 700 |

4.2.2可溶出有害物质限量

JC/T 996 —2006

壁布中可溶出有害物质限量应符合表3的规定。

表3壁布中可溶出有害物质限量值

| 可溶出有害物质名称 |  | 限量值 mg/kg,≤ |
| --- | --- | --- |
| 有害元素 | 钡 B a | 100 |
|  | 镉Cd | 25 |
|  | 铬Cr | 60 |
|  | 铅 P b | 90 |
|  | 砷 A s | 8 |
|  | 汞Hg | 20 |
|  | 硒 S e | 165 |
|  | 锑 S b | 20 |
| 中 醛 |  | 120 |

4.2.3  宽度和长度

壁布的宽度应根据花型图案的完整性确定，实际宽度应不超过标称宽度的±0.5cm。 除非另有商定，每卷壁布的长度应为(50±0.5)m。

5  试验方法

5.1  单位面积质量

按GB/T 9914.3的规定。

5.2  可燃物含量

按GB/T 9914.2的规定。

5.3  拉伸断裂强力

按GB/T 7689.5的规定。

5.4  可溶出有害物质限量

按本标准附录A (规范性附录)和附录B (规范性附录)的规定。

5.5  外观质量

正常(光)照度，距离0.5m,  目测和用钢直尺测量检查。

5.6  宽度和长度

按GB/T 7689.3的规定。

6  检验规则

6.1  批与抽样

6.1.1  批

同一品种、同一规格、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一批。

6.1.2  抽样

6.1.2.1  外观质量采用计数检验抽样方案，按表4的规定从批中随机抽取检验用样本。

JC/T 996 —2006

6.1.2.2 理化性能采用计量检验抽样方案，按表5的规定从批中随机抽取检验用样本。 表 4 计数检验的抽样与判定

| 批量范围 | 样本大小 | 接收质量限AQL=4.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收数Ac | 拒收数Re |
| ≤15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 1 | 2 |
| 151～280 | 13 | 1 | 2 |
| 281～500 | 20 | 2 | 3 |
| 501～1200 | 32 | 3 | 4 |
| 1201～3200 | 50 | 5 | 6 |
| 3201～10000 | 80 | 7 | 8 |

表5计量检验的抽样表

| 批量范围 | 样本大小 | 批量范围 | 样本大小 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤3 | 全部 | 151～280 | 10 |
| 4～25 | 3 | 281～500 | 15 |
| 26～50 | 4 | 501～1200 | 20 |
| 51～90 | 5 | 1201～3200 | 25 |
| 91～150 | 7 | 3201～10000 | 50 |

6.2检验分类

6.2.1 出厂检验

产品应进行出厂检验。出厂检验项目：拉伸断裂强力、可燃物含量、单位面积质量、外观质量、宽度 和长度。

6.2.2 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)  新产品鉴定时；

b)  原材料或生产工艺发生较大改变可能影响产品性能时；

c)   出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996125135125010101