非固化橡胶屋面防水工程

# 技术方案

# 湖北欣丰建设工程有限公司

目录

1、 编制依据	3…

2、工程概况（防水设计概况）	3…

3、防水设计及细部做法	........................................... 4...

3.1 屋面防水做法 ...............................................4...

4、施工方法及技术要点：	9…

4.1、施工方法及技术要点：	9…

4.2、搭接缝：	1.1…

4.3、附加层的设置 ........................................... 1.1..

4.4、卷材三维阴阳角处防水做法：	12

5、施工条件 .................................................... 1.2...

5.1、材料准备： ............................................. 1.2..

  - 、施工机具准备：	1.3.

  - 、基层准备：	13.

6、防水施工工艺................................................ .1.3..

  - 、施工工艺流程：	1.3.

  - 、操作要点及技术要求：	1.4.

7、材料简介.................................................... 1.5...

7.1 非固化橡胶沥青防水涂料	1.5.

8、施工注意事项 ................................................ 1.8..

9、成品保护措施................................................ 1.9...

# 1、编制依据

1.4、本项目建筑施工图、结构施工图

# 2、工程概况（防水设计概况）

项目，位于。现该项目防水工程拟采用如下设计方案：

屋面大面均采用 2mm PBC-328 非固化沥青防水涂料一道，复合 4mm 厚 SAM-980

自粘防水卷材/4mmSBS 聚酯胎防水卷材一道。

# 3、防水设计及细部做法

细部节点（平立面交接处、穿墙管等）是防水工程的薄弱环节，必须有针对性的进行 合理、安全、科学的设计并要求高质量的施工操作，才能保证地下室防水系统的整体性及 密闭不透水性。

3.1 屋面防水做法

1、屋面防水构造层次：

非固化作为新型橡化沥青防水涂料，可以做为多道防水层中的一道使用，也可以做为 单独的防水层进行使用。具体做法如下：

饰面层

—砂浆保护层

—保温层

—聚酯无纺布隔离层 一非固化橡胶沥青防水涂料

—防水基层

正置式单层防水构造	倒置式单层防水构造

## 厂饰面层

一砂浆保护层

## —卷材防水层

厂饰面层

—砂浆保护层

一非固化橡胶沥青防水涂料	—保温层

一砂浆找平层	—卷材防水层

—保温层	一非固化橡胶沥青防水涂料

## —防水基层

—防水基层

正置式复合防水构造	倒置式复合防水构造

2、屋面防水细部做法:

  - 天沟防水做法

卷材防水层 卷材防水附加层非固化橡胶沥青涂料 保温层轻集料找坡层，最薄处 30 钢

筋混凝土檐沟

密封胶封严	保护层

附加防水层

卷材防水层

女儿墙立面防水做法

密封胶封严

非固化橡胶沥青涂料

卷材防水层

A

「

25°

」

!一＞ 250

水泥钉或射钉@500

  - 水洛口做法

250	100

女儿墙

200

密封胶封严

1: 3 水泥砂浆找平

找坡层

口

20	保温层

密封胶封严

防水层

密封胶封严

1: 3 水泥砂浆找平

87 型雨水斗

非固化橡化沥青防水涂料

屋面卷材防水层

密封胶封严

保温层

雨水口附加

300

250	100	100

① 100 （①

150）

① 235 （①

285）

  - 伸出屋面管道

  - 设备基础

35 厚细石混凝土面层

密封膏封严

C20 昆凝土

非固化附加防水层

附加防水层

附加防水层

地脚螺栓

  - 屋面变形缝

> 120W> 1200

聚乙烯泡沫塑料棒

非固化橡化沥青防水涂料		0.8 厚彩色钢板或0.7W

1 厚铝合金板盖缝板

封严

（附加防水

卷材附加防水层

卷材防水层

①6 塑料胀管螺钉@500 密封胶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/997022136034006045